11. Figuras y tablas

FIGURA 1
FORMA DE LAS CABEZAS DE LOS RECIPIENTES

t

De

Li

SEMIESFERICA

t

h

SEMIELIPSOIDAL

Di

De

TORIESFERICA

t

r

Li

Le

faldón

Soldadura de penetración completa; se debe considerar como prolongación de la pared de la boquilla al determinar el área de ésta útil como refuerzo.

Si se usa solera de respaldo, de preferencia quitarla después de efectuar el soldado.

El valor de tc debe ser el que resulte menor entre 6,35 mm

y 0,7 t.

Soldadura de penetración completa; se debe considerar como prolongación de la pared del recipiente al determinar el área de ésta útil como refuerzo.

Si se usa solera de respaldo, de preferencia quitarla después de efectuar el soldado.

El valor de tc debe ser el que resulte menor entre 6,35 mm

y 0,7 t.

t

tc

tn

tc

t

tn

FIGURA 2

ALGUNOS TIPOS PERMITIDOS DE BOQUILLAS SIN REFUERZO

FIGURA 3
SOLDADURA DE COPLES Y BOQUILLAS
(DIAMETRO NOMINAL HASTA 80 mm)

t

tc

El valor de tc debe ser el que resulte menor entre 6,35 mm y 0,7t.

tc

t

El valor de tc debe ser el que resulte menor entre 6,35 mm y 0,7t.

FIGURA 4
JUNTA A TOPE CON BAYONETA

Bisel opcional

2,5 t  máximo

1,0 t  mínimo

t1

Evite desviación abrupta

Profundidad de rebajo = t 1,

La presión en este lado

Como se desee

1,5 t  mínimo

t o t1 = 15,875 mm, máximo (ver Nota 1)

t

Nota 1:

Para juntas que conecten tapas semiesféricas a envolventes se aplicará lo siguiente:

- t o  t1  =  9,525 mm, máximo

- diferencia máxima en espesor entre

t  y  t1  =  2,380 mm

TABLA 1

ESPECIFICACIONES DE ACEROS PARA RECIPIENTES

|  |  | Tipo 1 (SA-285-C) | Tipo 2 (SA-516-70) |  | Tipo 3 (SA-414-G; SA-455) * |  |  | Tipo 4 (SA-612) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESPESOR Hasta 12,5 mm | ESPESOR >12,5 a 50 mm | ESPESOR Hasta 9,5mm | ESPESOR >9,5 a 15 mm | ESPESOR >15 a 20 mm | ESPESOR Hasta 12,5 mm | ESPESOR > 12,5 a 25 mm |
| Tensión (MPa) |  | 380-515 | 485-620 | 485-620 | 515-655 | 505-640 | 485-620 | 570-725 | 560-695 |
| Cedencia mín. (MPa) |  | 205 | 260 | 260 | 260 | 255 | 240 | 345 | 345 |
| Elong. mín. En 200 mm (%) |  | 23 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Elong. mín. En 50 mm (%) |  | 27 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 |
| Carbono (% máx.) | Col. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
|  | Prod. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 |
| Manganeso (%) | Col. | 0,90 máx | 0,85-1,20 | 0,85-1,20 | 0,85 - 1,35 | 0,85 - 1,35 | 0,85 - 1,35 | 1,00-1,50 | 1,00-1,50 |
|  | Prod. | 0,98 máx | 0,79-1,30 | 0,79-1,30 | 0,79 - 1,35 | 0,79 - 1,35 | 0,79 - 1,35 | 0,92-1,62 | 0,92-1,62 |
| Fósforo (% máx.) | Col. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Prod. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Azufre (% máx.) | Col. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Prod. | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Silicio (%) | Col. |  | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 | 0,40 máx | 0,40 máx | 0,40 máx | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 |
|  | Prod. |  | 0,13-0,45 | 0,13-0,45 | 0,45 máx | 0,45 máx | 0,45 máx | 0,13-0,55 | 0,13-0,55 |
| Cobre (% máx.) | Col. |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |
|  | Prod. |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,38 |
| Níquel (% máx.) | Col. |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Prod. |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,28 |
| Cromo (% máx.) | Col. |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Prod. |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 |
| Molibdeno (% máx.) | Col. |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |
|  | Prod. |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 |
| Vanadio (% máx.) | Col. |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |
|  | Prod. |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 |

* Cuando el silicio es mayor que 0,10% en colada, el contenido máximo de carbono debe ser de 0,28%.

TABLA 2

EFICIENCIA DE JUNTA SOLDADA (E) PARA SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO 
CON O SIN PROTECCION DE GAS

| TIPO DE JUNTA | LIMITACIONES | RADIOGRAFIADO TOTAL (E) | RADIOGRAFIADO POR MUESTREO (E) | SIN RADIOGRAFIADO (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A tope con fusión y penetración completa. Se excluyen las juntas hechas con solera de respaldo, cuando éstas quedan de manera permanente. | Ninguna | 1,00 | 0,85 | 0,70 |
| A tope con soldadura sencilla y solera de respaldo. | Ninguna | 0,90 | 0,80 | 0,65 |
| A tope con soldadura sencilla y bayoneta. | El espesor máximo de placa para unir la sección cilíndrica de recipientes a cabezas semielipsoidales y toriesféricas debe ser 16 mm y para cabezas semiesféricas, de 10 mm | 0,90 | 0,80 | 0,65 |

TABLA 3

VALORES DEL FACTOR K PARA CABEZAS SEMIELIPSOIDALES

| Di/2h | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1,83 | 1,73 | 1,64 | 1,55 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,14 | 1,07 | 1,00 |
| Di/2h | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |  |
| K | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,50 |  |

Nota: No es necesario interpolar, úsese el valor más cercano a Di/2h.

TABLA 4

VALORES DEL FACTOR M PARA CABEZAS TORIESFERICAS

| Li/r | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,22 |
| Li/r | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 |
| M | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 |
| Li/r | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,67 |
| M | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,77 |

Nota: No es necesario interpolar, úsese el valor más cercano a Li/r.

TABLA 5

COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES MECANICAS DEL ACERO PARA BOQUILLAS

| Composición química |  | Propiedades Mecánicas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Composición, % |  |  |
| Carbono | 0,35 máx. (ver nota 1) | Resistencia a la Tensión mínima | 485 MPa |
| Manganeso | 0,60-1,05 (ver nota 1) | Límite Elástico mínimo (ver nota 4) | 250 MPa |
| Fósforo | 0,035 máx | Dureza HB máxima | 187 |
| Azufre | 0,040 máx. |  |  |
| Silicio | 0,10-0,35 |  |  |
| Cobre | 0,40 máx. (ver nota 2) |  |  |
| Níquel | 0,40 máx. (ver nota 2) |  |  |
| Cromo | 0,30 máx. (ver notas 2 y 3) |  |  |
| Molibdeno | 0,12 máx. (ver notas 2 y 3) |  |  |
| Vanadio | 0,05 máx. |  |  |
| Columbio | 0,02 máx. |  |  |
| Nota 1.- Por cada reducción de 0,01% debajo de la composición máxima del Carbono, se permite un incremento de 0,06% de manganeso por arriba del máximo especificado en su composición química, hasta llegar a un máximo de 1,35%. Nota 2.- La suma de cobre, níquel, cromo y molibdeno no debe exceder de 1,00%. Nota 3.- La suma de cromo y molibdeno no debe exceder de 0,32%. Nota 4.- Determinado por el 2% del método “offset” o el 0,5% del método de extensión bajo carga. |  |  |  |

TABLA 6

TOLERANCIA EN LA ALINEACION DE JUNTAS SOLDADAS A TOPE

| ESPESOR NOMINAL DE LA PLACA (mm) | JUNTAS LONGITUDINALES Y DE UNION DE CABEZA SEMIESFERICA-CUERPO CILINDRICO | JUNTAS CIRCUNFERENCIALES |
| --- | --- | --- |
| Hasta 12,7 | 1/4 t | 1/4 t |
| Mayor de 12,7 y hasta 19,0 | 3,17 mm | 1/4 t |
| Mayor de 19,0 y hasta 38,1 | 3,17 mm | 4,76 mm |
| Mayor de 38,1 y hasta 50,8 | 3,17 mm | 1/8 t |
| Mayor de 50,8 | El valor menor entre t /16 y 9,5 mm | El valor menor entre t/8 y 19,0 mm |

t = Espesor de la placa.

TABLA 7

REFUERZO DE SOLDADURA

| ESPESOR NOMINAL DE LA PLACA (mm) | ESPESOR MAXIMO DEL REFUERZO (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | JUNTAS CIRCUNFERENCIALES | OTRAS SOLDADURAS |
| De 3,7 a 4,8 | 3,2 | 1,6 |
| Mayor de 4,8 y hasta 12,7 | 4,0 | 2,4 |
| Mayor de 12,7 y hasta 25,4 | 4,8 | 2,4 |
| Mayor de 25,4 y hasta 50,8 | 6,4 | 3,2 |

TABLA 8

CAPACIDAD DE DESCARGA DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD

| Superficie exterior (m2) | Capacidad de descarga (m3/min) | Superficie exterior (m2) | Capacidad de descarga (m3/min) | Superficie exterior (m2) | Capacidad de descarga (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasta 1,858 | 17,720 | 15,790 | 102,518 | 55,740 | 288,010 |
| 2,322 | 21,263 | 16,250 | 104,784 | 60,385 | 307,550 |
| 2,787 | 24,695 | 16,720 | 107,332 | 65,030 | 327,090 |
| 3,251 | 28,036 | 17,180 | 109,881 | 69,675 | 346,070 |
| 3,715 | 31,152 | 17,651 | 112,147 | 74,320 | 364,260 |
| 4,180 | 34,550 | 18,155 | 114,696 | 78,965 | 383,450 |
| 4,640 | 37,665 | 18,580 | 116,961 | 83,610 | 401,860 |
| 5,109 | 40,497 | 19,509 | 121,770 | 88,250 | 419,985 |
| 5,574 | 43,612 | 20,438 | 126,590 | 92,990 | 438,110 |
| 6,038 | 46,444 | 21,367 | 131,120 | 97,545 | 455,950 |
| 6,503 | 49,560 | 22,296 | 135,930 | 102,190 | 473,510 |
| 6,967 | 52,392 | 23,225 | 140,460 | 106,830 | 491,350 |
| 7,432 | 55,224 | 24,154 | 145,280 | 111,480 | 508,620 |
| 7,896 | 58,056 | 25,083 | 149,812 | 116,125 | 527,690 |
| 8,361 | 60,888 | 26,012 | 154,344 | 120,770 | 543,170 |
| 8,820 | 63,436 | 26,941 | 158,875 | 125,415 | 560,169 |
| 9,290 | 66,268 | 27,870 | 163,123 | 130,060 | 579,060 |
| 9,545 | 69,100 | 28,799 | 167,645 | 134,700 | 594,150 |
| 10,219 | 71,649 | 29,728 | 172,185 | 139,350 | 610,862 |
| 10,633 | 74,481 | 30,657 | 176,433 | 143,990 | 627,590 |
| 11,148 | 77,030 | 31,586 | 180,964 | 148,640 | 643,996 |
| 11,612 | 79,579 | 32,515 | 185,212 | 153,280 | 660,422 |
| 12,077 | 82,128 | 33,444 | 189,460 | 157,930 | 676,848 |
| 12,541 | 84,676 | 34,373 | 193,700 | 162,570 | 692,990 |
| 13,000 | 87,225 | 35,302 | 198,240 | 167,220 | 709,410 |
| 13,470 | 89,774 | 36,231 | 202,480 | 171,865 | 725,550 |
| 13,940 | 92,323 | 37,160 | 206,730 | 176,511 | 741,530 |
| 14,390 | 94,872 | 41,805 | 227,690 | 181,155 | 757,560 |
| 14,860 | 97,420 | 46,450 | 248,080 | 185,800 | 774,890 |
| 15,320 | 99,969 | 51,095 | 268,190 |  |  |