**APENDICE NORMATIVO “A”**

**Datos Técnicos generales de las llantas**

**TABLA 7-Tabla de símbolos de velocidad**

|  |  |
| --- | --- |
| Símbolo de  Velocidad | Categoría de  Velocidad km/h |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| Z | Superior a 240 km/h |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 9-Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules) para servicio de pasajeros (automóviles)** | | | | | | | | |
| Tipo de  construcción | Anchura de  sección | Material  cuerdas | Capacidad de carga | | | | | |
| B | C | D | Normal/  Ligera | Carga  Extra | Reforzada |
| Llantas radiales | Menor de  160 mm | todos | 220 | 331 | 441 | 220 | 441 | 441 |
| Igual o mayor  a 160 mm | todos | 294 | 441 | 588 | 294 | 588 | 588 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TABLA 10-Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules), para camioneta o camión ligero.** | |
| Tipo de llanta Camioneta | |
| Clave de rin 17.5 o menores | |
| Diámetro del Vástago 19 mm ± 1 mm. | |
| Capacidad de carga | Energía de Ruptura  (Joules) |
| B | 293 |
| C | 361 |
| D | 514 |
| E | 576 |

Para llantas con cuerdas de rayón se aplica el 60% de los valores de esta tabla.

**APENDICE NORMATIVO “B”: DATOS TECNICOS ESPECIFICOS POR CLAVE DE IDENTIFICACION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TABLA 11-P-Métricas** |  |  |
| **Llantas radiales serie "60"** | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
| kg | kPa | mm | mm | mm |
| P195/60R13 | Normal | 490 | 240 | 152,4 | 201 | 752 |
| P195/60R13 | Extra | 530 | 280 | 152,4 | 201 | 752 |
| P205/60R13 | Normal | 535 | 240 | 152,4 | 209 | 771 |
| P205/60R13 | Extra | 575 | 280 | 152,4 | 209 | 771 |
| P215/60R13 | Normal | 580 | 240 | 165,1 | 221 | 795 |
| P215/60R13 | Extra | 625 | 280 | 165,1 | 221 | 795 |
| P185/60R14 | Normal | 475 | 240 | 139,7 | 189 | 755 |
| P215/60R14 | Normal | 610 | 240 | 165,1 | 221 | 821 |
| P215/60R14 | Extra | 660 | 280 | 165,1 | 221 | 821 |
| P235/60R14 | Normal | 710 | 240 | 177,8 | 240 | 862 |
| P235/60R14 | Extra | 765 | 280 | 177,8 | 240 | 862 |
| P245/60R14 | Normal | 760 | 240 | 177,8 | 248 | 882 |
| P245/60R14 | Extra | 765 | 280 | 177,8 | 248 | 882 |
| P215/60R15 | Normal | 640 | 240 | 165,1 | 221 | 846 |
| P235/60R15 | Normal | 745 | 240 | 177,8 | 240 | 887 |
| P235/60R15 | Extra | 800 | 280 | 177,8 | 240 | 887 |
| P245/60R15 | Normal | 795 | 240 | 177,8 | 248 | 907 |
| P245/60R15 | Extra | 860 | 280 | 177,8 | 248 | 907 |
| P255/60R15 | Normal | 855 | 240 | 190,5 | 260 | 930 |
| P255/60R15 | Extra | 925 | 280 | 190,5 | 260 | 930 |
| P265/60R15 | Normal | 915 | 240 | 203,2 | 272 | 953 |
| P265/60R15 | Extra | 985 | 280 | 203,2 | 272 | 953 |
| P275/60R15 | Normal | 975 | 240 | 203,2 | 279 | 972 |
| P275/60R15 | Extra | 1050 | 280 | 203,2 | 279 | 972 |
| P235/60R16 | Normal | 775 | 240 | 177,8 | 240 | 912 |
| P225/60R17 | Normal | 750 | 240 | 165,1 | 228 | 915 |
| P275/60R17 | Normal | 1060 | 240 | 203,2 | 279 | 1023 |
| \*P275/60R20 | Normal | 1180 | 240 | 203,2 | 279 | 1099 |
| P195/60R14 | Normal | 515 | 240 | 152,4 | 201 | 778 |
| P225/60R14 | Normal | 660 | 240 | 165,1 | 228 | 839 |
| P185/60R15 | Normal | 500 | 240 | 139,7 | 189 | 780 |
| P185/60R15 | Extra | 535 | 280 | 139,7 | 189 | 780 |
| P195/60R15 | Normal | 540 | 240 | 152,4 | 201 | 803 |
| P205/60R15 | Normal | 590 | 240 | 152,4 | 209 | 822 |
| P225/60R15 | Normal | 690 | 240 | 165,1 | 228 | 864 |
| P215/60R16 | Normal | 670 | 240 | 165,1 | 221 | 871 |
| P225/60R16 | Normal | 730 | 240 | 165,1 | 228 | 889 |
| P235/60R16 | Normal | 775 | 240 | 177,8 | 240 | 912 |
| P285/60R16 | Normal | 1090 | 240 | 215,9 | 292 | 1021 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TABLA 12-P-Métricas** | | |  |  |
| **Llantas radiales serie "70"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P155/70R13 | Normal | 387 | 240 | 114,3 | 157 | 694 |
| P155/70R13 | Extra | 412 | 280 | 114,3 | 157 | 694 |
| P165/70R13 | Normal | 425 | 240 | 127,0 | 170 | 720 |
| P165/70R13 | Extra | 485 | 280 | 127,0 | 170 | 720 |
| P175/70R13 | Normal | 470 | 240 | 127,0 | 177 | 740 |
| P175/70R13 | Extra | 510 | 280 | 127,0 | 177 | 740 |
| P185/70R13 | Normal | 515 | 240 | 139,7 | 189 | 766 |
| P185/70R13 | Extra | 560 | 280 | 139,7 | 189 | 766 |
| P195/70R13 | Normal | 565 | 240 | 152,4 | 201 | 791 |
| P185/70R13 | Extra | 610 | 280 | 152,4 | 201 | 791 |
| P205/70R13 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 209 | 812 |
| P215/70R16 | Normal | 775 | 240 | 165,1 | 221 | 913 |
| P225/70R16 | Normal | 825 | 240 | 165,1 | 228 | 934 |
| P245/70R16 | Normal | 950 | 240 | 177,8 | 248 | 980 |
| P255/70R16 | Normal | 1030 | 240 | 190,5 | 260 | 1005 |
| P235/70R16 | Normal | 900 | 240 | 177,8 | 240 | 959 |
| P265/70R16 | Normal | 1090 | 240 | 203,2 | 272 | 1031 |
| \*P275/70R16 | Normal | 1180 | 240 | 203,2 | 279 | 1051 |
| P245/70R17 | Normal | 1000 | 240 | 177,8 | 248 | 1006 |
| \*P265/70R17 | Normal | 1150 | 240 | 203,2 | 272 | 1057 |
| \*P265/70R18 | Normal | 1180 | 240 | 203,2 | 272 | 1082 |
| P175/70R14 | Normal | 500 | 240 | 127,0 | 177 | 766 |
| P185/70R14 | Normal | 545 | 240 | 139,7 | 189 | 792 |
| P185/70R14 | Extra | 590 | 280 | 139,7 | 189 | 792 |
| P195/70R14 | Normal | 595 | 240 | 152,4 | 201 | 817 |
| P195/70R14 | Extra | 645 | 280 | 152,4 | 201 | 817 |
| P205/70R14 | Normal | 650 | 240 | 152,4 | 209 | 838 |
| P205/70R14 | Extra | 700 | 280 | 152,4 | 209 | 838 |
| P215/70R14 | Normal | 705 | 240 | 165,1 | 221 | 863 |
| P215/70R14 | Extra | 760 | 280 | 165,1 | 221 | 863 |
| P225/70R14 | Normal | 760 | 240 | 165,1 | 228 | 884 |
| P225/70R14 | Extra | 820 | 280 | 165,1 | 228 | 884 |
| P235/70R14 | Normal | 820 | 240 | 177,8 | 240 | 909 |
| P235/70R14 | Extra | 885 | 280 | 177,8 | 240 | 909 |
| P245/70R14 | Normal | 880 | 240 | 177,8 | 248 | 930 |
| P245/70R14 | Extra | 955 | 280 | 177,8 | 248 | 930 |
| P175/70R15 | Normal | 515 | 240 | 127,0 | 177 | 791 |
| P195/70R15 | Normal | 630 | 240 | 152,4 | 201 | 842 |
| P205/70R15 | Normal | 680 | 240 | 152,4 | 209 | 863 |
| P215/70R15 | Normal | 735 | 240 | 165,1 | 221 | 888 |
| P215/70R15 | Extra | 795 | 280 | 165,1 | 221 | 888 |
| P225/70R15 | Normal | 795 | 240 | 165,1 | 228 | 909 |
| P225/70R15 | Extra | 860 | 280 | 165,1 | 228 | 909 |
| P235/70R15 | Normal | 860 | 240 | 177,8 | 240 | 934 |
| P235/70R15 | Extra | 925 | 280 | 177,8 | 240 | 934 |
| P255/70R15 | Normal | 990 | 240 | 190,5 | 260 | 980 |
| P255/70R15 | Extra | 1060 | 280 | 190,5 | 260 | 980 |
| \*P285/70R15 | Normal | 1215 | 240 | 215,9 | 292 | 1052 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 13-P-Métricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales serie"75"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P165/75R13 | Normal | 455 | 240 | 114,3 | 165 | 731 |
| P165/75R13 | Extra | 490 | 280 | 114,3 | 165 | 731 |
| P175/75R13 | Normal | 505 | 240 | 127,0 | 177 | 756 |
| P175/75R13 | Extra | 545 | 280 | 127,0 | 177 | 756 |
| P185/75R13 | Normal | 555 | 240 | 127,0 | 184 | 778 |
| P185/75R13 | Extra | 595 | 280 | 127,0 | 184 | 778 |
| P175/75R14 | Normal | 530 | 240 | 127,0 | 177 | 782 |
| P175/75R14 | Extra | 575 | 280 | 127,0 | 177 | 782 |
| P185/75R14 | Normal | 585 | 240 | 127,0 | 184 | 804 |
| P185/75R14 | Extra | 630 | 280 | 127,0 | 184 | 804 |
| P195/75R14 | Normal | 635 | 240 | 139,7 | 196 | 829 |
| P195/75R14 | Extra | 690 | 280 | 139,7 | 196 | 829 |
| P205/75R14 | Normal | 695 | 240 | 139,7 | 203 | 852 |
| P205/75R14 | Extra | 750 | 280 | 139,7 | 203 | 852 |
| P215/75R14 | Normal | 755 | 240 | 152,4 | 216 | 878 |
| P215/75R14 | Extra | 815 | 280 | 152,4 | 216 | 878 |
| P225/75R14 | Normal | 815 | 240 | 152,4 | 223 | 900 |
| P225/75R14 | Extra | 880 | 280 | 152,4 | 223 | 900 |
| P175/75R15 | Normal | 555 | 240 | 127,0 | 177 | 807 |
| P175/75R15 | Extra | 600 | 280 | 127,0 | 177 | 807 |
| P185/75R15 | Normal | 610 | 240 | 127,0 | 184 | 829 |
| P185/75R15 | Extra | 660 | 280 | 127,0 | 184 | 829 |
| P195/75R15 | Normal | 670 | 240 | 139,7 | 196 | 854 |
| P195/75R15 | Extra | 720 | 280 | 139,7 | 196 | 854 |
| P205/75R15 | Normal | 725 | 240 | 139,7 | 203 | 877 |
| P205/75R15 | Extra | 775 | 280 | 139,7 | 203 | 877 |
| P215/75R15 | Normal | 790 | 240 | 152,4 | 216 | 903 |
| P215/75R15 | Extra | 850 | 280 | 152,4 | 216 | 903 |
| P225/75R15 | Normal | 850 | 240 | 152,4 | 223 | 925 |
| P225/75R15 | Extra | 920 | 280 | 152,4 | 223 | 925 |
| P235/75R15 | Normal | 920 | 240 | 165,1 | 235 | 950 |
| P235/75R15 | Extra | 990 | 280 | 165,1 | 235 | 950 |
| P255/75R15 | Normal | 1060 | 240 | 190,5 | 255 | 950 |
| P265/75R15 | Normal | 1120 | 240 | 190,5 | 267 | 1026 |
| P215/75R16 | Normal | 825 | 240 | 165,1 | 216 | 928 |
| P225/75R16 | Normal | 900 | 240 | 152,4 | 223 | 950 |
| P245/75R16 | Normal | 1030 | 240 | 177,8 | 248 | 1004 |

**TABLA 14-P- Métricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales serie "80"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P135/80R13 | Normal | 345 | 240 | 89 | 133 | 669 |
| P145/80R13 | Normal | 390 | 240 | 101,6 | 145 | 696 |
| P155/80R13 | Normal | 435 | 440 | 114,3 | 157 | 723 |
| P165/80R13 | Normal | 485 | 240 | 114,3 | 165 | 746 |
| P175/80R13 | Normal | 535 | 240 | 127,0 | 177 | 773 |
| P185/80R13 | Normal | 590 | 240 | 127,0 | 184 | 796 |
| P165/80R14 | Normal | 510 | 240 | 114,3 | 165 | 772 |
| P185/80R14 | Normal | 620 | 240 | 127,0 | 184 | 822 |
| P185/80R14 | Extra | 670 | 280 | 127,0 | 184 | 822 |
| P155/80R15 | Normal | 485 | 240 | 114,3 | 157 | 774 |
| P165/80R15 | Normal | 540 | 240 | 114,3 | 165 | 797 |
| P195/80R15 | Normal | 710 | 240 | 139,7 | 196 | 874 |
| P145/80R12 | Normal | 370 | 240 | 101,6 | 145 | 671 |
| P155/80R12 | Normal | 415 | 240 | 114,3 | 157 | 698 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 15-P- Métricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales serie "65"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P195/65R13 | Normal | 525 | 240 | 139,7 | 196 | 767 |
| P215/65R13 | Normal | 625 | 240 | 152,4 | 216 | 811 |
| P185/65R14 | Normal | 510 | 240 | 127,0 | 184 | 767 |
| P195/65R14 | Normal | 555 | 240 | 139,7 | 196 | 793 |
| P205/65R14 | Normal | 605 | 240 | 139,7 | 203 | 811 |
| P215/65R14 | Normal | 605 | 240 | 139,7 | 203 | 811 |
| P225/65R14 | Normal | 710 | 240 | 152,4 | 223 | 856 |
| P215/65R15 | Normal | 685 | 240 | 165,1 | 221 | 867 |
| P255/65R15 | Normal | 920 | 240 | 190,5 | 260 | 955 |
| P205/65R16 | Normal | 670 | 240 | 152,4 | 209 | 867 |
| P185/65R15 | Normal | 530 | 240 | 139,7 | 189 | 797 |
| P195/65R15 | Normal | 580 | 240 | 152,4 | 201 | 822 |
| P205/65R15 | Normal | 635 | 240 | 152,4 | 208 | 841 |
| P255/65R16 | Normal | 950 | 240 | 190,5 | 260 | 980 |
| P245/65R17 | Normal | 925 | 240 | 177,8 | 248 | 981 |
| P255/65R17 | Normal | 1000 | 240 | 190,5 | 260 | 1006 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 16-Milimétricas** | | | | | | | | |
| **Llantas radiales milimétricas** | | | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | | kg | kPa | mm | | mm | mm |
| 145R12 | B | | 355 | 20 | 101,6 | | 147 | 677 |
| 145R13 | B | | 375 | 220 | 101,6 | | 147 | 702 |
| 155R12 | B | | 400 | 220 | 114,3 | | 157 | 695 |
| 155R13 | B | | 425 | 220 | 114,3 | | 157 | 723 |
| 155R14 | B | | 450 | 220 | 114,3 | | 157 | 749 |
| 165R14 | B | | 500 | 220 | 114,3 | | 167 | 776 |
| 175R13 | B | | 530 | 220 | 127,0 | | 178 | 772 |
| 205R14 | B | | 800 | 280 | 152,4 | | 208 | 878 |
| 165R13 | Normal | | 475 | 220 | 114,3 | | 167 | 741 |
| 175R14 | Normal | | 560 | 220 | 127,0 | | 178 | 803 |
| 185R14 | Normal | | 600 | 220 | 139,7 | | 188 | 824 |
| 185R14 | Extra | | 670 | 230 | 139,7 | | 188 | 824 |
| 155R15 | B | | 475 | 220 | 114,3 | | 157 | 775 |
| 165R15 | B | | 530 | 220 | 114,3 | | 167 | 792 |
| 205R15 | B | | 730 | 220 | 152,4 | | 206 | 894 |
| 185R15 | B | | 675 | 230 | 139,7 | | 188 | 867 |
| 195R15 | B | | 950 | 230 | 139,7 | | 196 | 885 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
| **TABLA 17-P-Métricas** | | | | | | | | |
| **Llantas radiales "Serie 55”** | | | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida | |
|  |  | kg | kPa | | mm | mm | mm | |
| P195/55R15 | Normal | 500 | 240 | | 152,4 | 201 | 784 | |
| P205/55R15 | Normal | 545 | 240 | | 165,1 | 214 | 808 | |
| P225/55R15 | Normal | 630 | 240 | | 177,8 | 233 | 848 | |
| P255/55R15 | Normal | 790 | 240 | | 203,2 | 265 | 910 | |
| P195/55R16 | Normal | 530 | 240 | | 152,4 | 201 | 809 | |
| P205/55R16 | Normal | 580 | 240 | | 165,1 | 214 | 833 | |
| P215/55R16 | Normal | 615 | 240 | | 177,8 | 226 | 854 | |
| P225/55R16 | Normal | 670 | 240 | | 177,8 | 233 | 873 | |
| P235/55R16 | Normal | 710 | 240 | | 190,5 | 245 | 894 | |
| P215/55R17 | Normal | 650 | 240 | | 177,8 | 226 | 880 | |
| P225/55R17 | Normal | 690 | 240 | | 177,8 | 233 | 899 | |
| P235/55R17 | Normal | 750 | 240 | | 190,5 | 245 | 920 | |
| P255/55R17 | Normal | 850 | 240 | | 203,2 | 265 | 961 | |
| P265/55R17 | Normal | 925 | 240 | | 215,9 | 277 | 984 | |
| P275/55R17 | Normal | 975 | 240 | | 215,9 | 284 | 1000 | |
| P255/55R 18 | Normal | 900 | 240 | | 203,2 | 265 | 986 | |
| P275/55R 18 | Normal | 1030 | 240 | | 215,9 | 284 | 1025 | |
| P285/55R 18 | Normal | 1090 | 240 | | 228,6 | 297 | 1050 | |
| P275/55R 20 | Normal | 1090 | 240 | | 215,9 | 284 | 1076 | |
| **TABLA 18-P-Métricas** | | | | | | | | |
| **Llantas radiales serie "50"** | | | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida | |
|  |  | kg | kPa | | mm | mm | mm | |
| P215/50R13 | Normal | 495 | 240 | | 177,8 | 226 | 759 | |
| P235/50R13 | Normal | 575 | 240 | | 190,5 | 245 | 797 | |
| P245/50R14 | Normal | 650 | 240 | | 190,5 | 253 | 840 | |
| P265/50R14 | Normal | 745 | 240 | | 215,9 | 277 | 883 | |
| P195/50R15 81 | Normal | 462 | 240 | | 152,4 | 201 | 766 | |
| P195/50R15 82 | Normal | 475 | 240 | | 152,4 | 201 | 766 | |
| P205/50R15 | Normal | 505 | 240 | | 165,1 | 214 | 788 | |
| P215/50R15 | Normal | 545 | 240 | | 177,8 | 226 | 810 | |
| P225/50R15 | Normal | 590 | 240 | | 177,8 | 233 | 826 | |
| P245/50R15 | Normal | 680 | 240 | | 190,5 | 253 | 865 | |
| P265/50R15 | Normal | 780 | 240 | | 215,9 | 277 | 908 | |
| P275/50R15 | Normal | 830 | 240 | | 215,9 | 284 | 924 | |
| P295/50R15 | Normal | 935 | 240 | | 241,3 | 309 | 968 | |
| P205/50R16 | Normal | 530 | 240 | | 165,1 | 214 | 813 | |
| P215/50R16 | Normal | 580 | 240 | | 177,8 | 226 | 835 | |
| P225/50R16 | Normal | 620 | 240 | | 177,8 | 233 | 851 | |
| P245/50R16 | Normal | 715 | 240 | | 190,5 | 253 | 890 | |
| P295/50R16 | Normal | 975 | 240 | | 241,3 | 309 | 993 | |
| P255/50R16 | Normal | 765 | 240 | | 203,2 | 265 | 911 | |
| P215/50R17 | Normal | 600 | 240 | | 177,8 | 226 | 861 | |
| P215/50R17 | Extra | 650 | 280 | | 177,8 | 226 | 861 | |
| P205/50R17 | Normal | 560 | 240 | | 165,1 | 214 | 839 | |
| P205/50R17 | Extra | 600 | 280 | | 165,1 | 214 | 839 | |
| P225/50R17 | Normal | 650 | 240 | | 177,8 | 233 | 877 | |
| P235/50R17 | Normal | 690 | 240 | | 190,5 | 245 | 899 | |
| P245/50R17 | Normal | 750 | 240 | | 190,5 | 253 | 916 | |
| P235/50R18 | Normal | 730 | 240 | | 190,5 | 245 | 924 | |
| P245/50R18 99 | Normal | 775 | 240 | | 190,5 | 253 | 941 | |
| P245/50R18 100 | Normal | 800 | 240 | | 190,5 | 253 | 941 | |
| **TABLA 19-P-Métricas** | | | | | | | | |
| **Llantas radiales serie "45”** | | | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida | |
|  |  | kg | kPa | | mm | mm | mm | |
| P205/45R16 | Normal | 412 | 240 | | 177,8 | 206 | 784 | |
| P225/45R16 | Normal | 580 | 240 | | 190,5 | 225 | 846 | |
| P245/45R16 88 | Normal | 560 | 240 | | 203,2 | 243 | 855 | |
| P245/45R16 94 | Normal | 670 | 240 | | 203,2 | 243 | 855 | |
| P215/45R17 | Normal | 545 | 240 | | 177,8 | 213 | 827 | |
| P225/45R17 84 | Normal | 500 | 240 | | 190,5 | 225 | 846 | |
| P225/45R17 90 | Normal | 600 | 240 | | 190,5 | 225 | 846 | |
| P235/45R17 87 | Normal | 545 | 240 | | 203,2 | 236 | 867 | |
| P235/45R17 93 | Normal | 650 | 240 | | 203,2 | 236 | 867 | |
| P245/45R17 89 | Normal | 580 | 240 | | 203,2 | 243 | 881 | |
| P245/45R17 95 | Normal | 690 | 240 | | 203,2 | 243 | 881 | |
| P255/45R17 92 | Normal | 630 | 240 | | 215,9 | 255 | 902 | |
| P255/45R17 98 | Normal | 750 | 240 | | 215,9 | 255 | 902 | |
| P245/45R18 | Normal | 710 | 240 | | 203,2 | 243 | 906 | |
| P255/45R18 93 | Normal | 650 | 240 | | 215,9 | 255 | 927 | |
| P255/45R18 99 | Normal | 775 | 240 | | 215,9 | 255 | 927 | |
| P295/45R18 101 | Normal | 825 | 240 | | 254,0 | 296 | 1002 | |
| P295/45R18 108 | Normal | 1000 | 240 | | 254 | 296 | 1002 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla 20-P-Métricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales “Serie 40"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P205/40R17 | Normal | 450 | 240 | 190,5 | 212 | 797 |
| P215/40R17 | Normal | 435 | 240 | 190,5 | 218 | 810 |
| P245/40R17 | Normal | 530 | 240 | 215,9 | 248 | 863 |
| P255/40R17 | Normal | 670 | 240 | 215,9 | 260 | 882 |
| P265/40R17 | Normal | 615 | 240 | 241,3 | 271 | 901 |
| P275/40R1793 | Normal | 650 | 240 | 241,3 | 278 | 915 |
| P275/40R1798 | Normal | 750 | 240 | 241,3 | 278 | 915 |
| P285/40R1795 | Normal | 690 | 240 | 254,0 | 290 | 934 |
| P285/40R17100 | Normal | 800 | 240 | 254,0 | 290 | 934 |
| P225/40R1883 | Normal | 487 | 240 | 203,2 | 230 | 855 |
| P225/40R1888 | Normal | 560 | 240 | 203,2 | 230 | 855 |
| P235/40R18 | Normal | 515 | 240 | 215,9 | 241 | 873 |
| P245/40R1888 | Normal | 560 | 240 | 215,9 | 248 | 888 |
| P245/40R1893 | Normal | 650 | 240 | 215,9 | 248 | 888 |
| **TABLA 21-P Métricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales “Serie 35"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P285/35R17 | Normal | 560 | 240 | 254,0 | 290 | 907 |
| P315/35R17 93 | Normal | 650 | 240 | 279,4 | 320 | 956 |
| P315/35R17 102 | Normal | 850 | 240 | 279,4 | 320 | 956 |
| P335/35R17 | Normal | 730 | 240 | 304,8 | 343 | 992 |
| P215/35R18 | Normal | 365 | 240 | 190,5 | 218 | 814 |
| P275/35R18 | Normal | 545 | 240 | 241,3 | 278 | 913 |
| P295/35R18 | Normal | 615 | 240 | 254,0 | 296 | 944 |
| P285/35R19 | Normal | 600 | 240 | 254,0 | 290 | 958 |

**TABLA 22-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales "Serie 75"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de Carga | Carga Máxima | Presión Máxima | Rin de Medición | Anchura Sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 185/75R14 | Normal | 580 | 240 | 127,0 | 184 | 797 |
| 195/75R14 | Normal | 630 | 240 | 139,7 | 196 | 823 |
| 205/75R1495 | Normal | 690 | 240 | 139,7 | 203 | 845 |
| 205/75R14109 | Normal | 1030 | 240 | 139,7 | 203 | 845 |
| 215/75R14 | Normal | 800 | 240 | 152,4 | 216 | 872 |
| 215/75R15 | Normal | 800 | 240 | 152,4 | 216 | 896 |
| 225/75R15 | Normal | 850 | 240 | 152,4 | 223 | 918 |
| 235/75R15 | Normal | 925 | 240 | 165,1 | 235 | 944 |
| 235/75R15 | Extra | 1030 | 280 | 165,1 | 235 | 944 |
| 255/75R15 | Normal | 1060 | 240 | 177,8 | 255 | 993 |
| 245/75R16 | Normal | 1090 | 240 | 177,8 | 248 | 997 |
| 255/75R16104 | Normal | 900 | 240 | 152,4 | 223 | 943 |

**TABLA 23-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales “Serie 70”** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de Carga | Carga Máxima | Presión Máxima | Rin de Medición | Anchura Sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/70R13 | B | 345 | 240 | 114,3 | 150 | 667 |
| 155/70R13 | Normal | 387 | 240 | 114,3 | 157 | 687 |
| 165/70R13 | Normal | 437 | 240 | 127,0 | 170 | 714 |
| 175/70R1382 | Normal | 475 | 240 | 127,0 | 177 | 734 |
| 175/70R1384 | Normal | 500 | 240 | 127,0 | 177 | 734 |
| 175/70R13 | B | 475 | 240 | 127,0 | 177 | 734 |
| 175/70R1488 | Normal | 560 | 240 | 127,0 | 177 | 759 |
| 175/70R1495 | Normal | 690 | 240 | 127,0 | 177 | 759 |
| 185/70R13 | Normal | 530 | 240 | 139,7 | 189 | 760 |
| 185/70R13 | B | 530 | 240 | 139,7 | 189 | 760 |
| 205/70R13 | B | 615 | 220 | 152,4 | 209 | 832 |
| 165/70R14 | Normal | 462 | 240 | 127,0 | 170 | 739 |
| 185/70R1488 | Normal | 560 | 240 | 139,7 | 189 | 785 |
| 185/70R14 | B | 560 | 240 | 139,7 | 189 | 785 |
| 195/70R1491 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 201 | 811 |
| 195/70R1495 | Normal | 690 | 240 | 152,4 | 201 | 811 |
| 205/70R1493 | Normal | 650 | 240 | 152,4 | 209 | 832 |
| 205/70R14102 | Normal | 850 | 240 | 152,4 | 209 | 832 |
| 205/70R14 | Extra | 750 | 290 | 152,4 | 209 | 832 |
| 215/70R1496 | Normal | 710 | 240 | 165,1 | 221 | 858 |
| 215/70R14106 | Normal | 950 | 240 | 165,1 | 221 | 858 |
| 205/70R15 | Normal | 710 | 240 | 152,4 | 209 | 856 |
| 195/70R15 | Normal | 460 | 240 | 152,4 | 201 | 835 |
| 205/70R1596 | Normal | 710 | 240 | 152,4 | 209 | 856 |
| 215/70R1597 | Normal | 750 | 240 | 165,1 | 221 | 882 |
| 225/70R15 | Normal | 800 | 240 | 165,1 | 228 | 902 |
| 235/70R15 | Normal | 875 | 240 | 177,8 | 240 | 928 |
| 265/70R15 | Normal | 1120 | 240 | 203,2 | 272 | 1000 |
| 215/70R16 | Normal | 800 | 240 | 165,1 | 221 | 906 |
| 225/70R16 | Normal | 850 | 240 | 165,1 | 228 | 926 |
| 235/70R16 | Normal | 950 | 240 | 177,8 | 240 | 952 |
| 235/70R16 | Extra | 1030 | 280 | 177,8 | 240 | 952 |
| 245/70R16 | Normal | 975 | 240 | 177,8 | 248 | 973 |
| 235/70R17 | Normal | 975 | 240 | 177,8 | 240 | 968 |

**TABLA 24-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales, "Serie 65"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/65R13 | Normal | 325 | 240 | 114,3 | 150 | 651 |
| 155/65R13 | Normal | 365 | 240 | 114,3 | 157 | 672 |
| 165/65R13 | Normal | 412 | 240 | 127,0 | 170 | 696 |
| 175/65R13 | Normal | 450 | 240 | 127,0 | 177 | 717 |
| 185/65R13 | Normal | 500 | 240 | 127,0 | 184 | 723 |
| 195/65R13 | Normal | 545 | 240 | 139,7 | 196 | 765 |
| 145/65R14 | Normal | 335 | 240 | 114,3 | 150 | 677 |
| 155/65R14 | Normal | 387 | 240 | 114,3 | 157 | 697 |
| 155/65R14 | Extra | 437 | 280 | 114,3 | 157 | 697 |
| 165/65R14 | Normal | 437 | 240 | 127,0 | 170 | 722 |
| 165/65R14 | Extra | 487 | 280 | 127,0 | 170 | 722 |
| 175/65R14 | Normal | 475 | 240 | 127,0 | 177 | 742 |
| 175/65R14 | Extra | 530 | 280 | 127,0 | 177 | 742 |
| 185/65R14 | Normal | 530 | 240 | 139,7 | 189 | 766 |
| 185/65R14 | Extra | 600 | 280 | 139,7 | 189 | 766 |
| 195/65R14 | Normal | 580 | 240 | 152,4 | 201 | 791 |
| 195/65R14 | Extra | 650 | 280 | 152,4 | 201 | 791 |
| 205/65R14 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 209 | 811 |
| 215/65R14 | Normal | 670 | 240 | 165,1 | 221 | 836 |
| 145/65R15 | Normal | 355 | 240 | 114,3 | 150 | 701 |
| 155/65R15 | Normal | 412 | 240 | 114,3 | 157 | 721 |
| 165/65R15 | Normal | 462 | 240 | 127,0 | 170 | 746 |
| 175/65R15 | Normal | 500 | 240 | 127,0 | 177 | 766 |
| 185/65R15 | Normal | 560 | 240 | 139,7 | 189 | 790 |
| 185/65R15 | Extra | 630 | 280 | 139,7 | 189 | 790 |
| 195/65R15 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 201 | 815 |
| 195/65R15 | Extra | 690 | 280 | 152,4 | 201 | 815 |
| 205/65R15 | Normal | 670 | 240 | 152,4 | 209 | 835 |
| 205/65R15 | Extra | 775 | 280 | 152,4 | 209 | 835 |
| 215/65R15 | Normal | 710 | 240 | 165,1 | 221 | 860 |
| 215/65R15 | Extra | 800 | 280 | 165,1 | 221 | 860 |
| 225/65R15 | Normal | 775 | 240 | 165,1 | 228 | 879 |
| 225/65R15 | Extra | 875 | 280 | 165,1 | 228 | 879 |
| 255/65R15 | Normal | 950 | 240 | 190,5 | 260 | 950 |
| 185/65R16 | Normal | 580 | 240 | 139,7 | 189 | 814 |
| 195/65R16 | Normal | 630 | 240 | 152,4 | 201 | 840 |
| 205/65R16 | Normal | 690 | 240 | 152,4 | 209 | 859 |
| 215/65R16 | Normal | 750 | 240 | 165,1 | 221 | 885 |
| 215/65R16 | Extra | 850 | 280 | 165,1 | 221 | 885 |
| 225/65R16 | Normal | 800 | 240 | 165,1 | 228 | 903 |
| 235/65R16 | Normal | 875 | 240 | 177,8 | 240 | 929 |
| 235/65R16 | Extra | 975 | 280 | 177,8 | 240 | 929 |
| 255/65R16 | Normal | 1030 | 240 | 190,5 | 260 | 974 |
| \*285/65R16 | Normal | 1150 | 240 | 215,9 | 292 | 1042 |
| 185/65R17 | Normal | 600 | 240 | 139,7 | 189 | 839 |
| 225/65R17 | Normal | 850 | 240 | 165,1 | 228 | 928 |
| 235/65R17 | Normal | 900 | 240 | 177,8 | 240 | 954 |
| 235/65R17 | Extra | 1000 | 280 | 177,8 | 240 | 954 |
| 245/65R17 | Normal | 975 | 240 | 177,8 | 248 | 973 |
| 245/65R17 | Extra | 1090 | 280 | 177,8 | 248 | 973 |
| 255/65R17 | Normal | 1060 | 240 | 190,5 | 260 | 999 |
| 265/65R17 | Normal | 1120 | 240 | 203,2 | 272 | 1023 |
| \*275/65R17 | Normal | 1215 | 240 | 203,2 | 279 | 1043 |
| \*275/65R17 | Extra | 1360 | 280 | 203,2 | 279 | 1043 |
| 225/65R18 | Normal | 875 | 240 | 165,1 | 228 | 953 |
| 235/65R18 | Normal | 950 | 240 | 177,8 | 240 | 978 |
| 235/65R18 | Extra | 1060 | 280 | 177,8 | 240 | 978 |
| \*275/65R18 | Normal | 1250 | 240 | 203,2 | 279 | 1067 |
| \*275/65R18 | Extra | 1400 | 280 | 203,2 | 279 | 1067 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

**TABLA 25-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales, "Serie 60"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/60R13 | Normal | 300 | 240 | 114,3 | 150 | 638 |
| 155/60R13 | Normal | 335 | 240 | 114,3 | 157 | 656 |
| 165/60R13 | Normal | 365 | 240 | 127,0 | 170 | 681 |
| 175/60R13 | Normal | 412 | 240 | 127,0 | 177 | 699 |
| 185/60R13 | Normal | 450 | 240 | 139,7 | 189 | 723 |
| 195/60R13 | Normal | 487 | 240 | 152,4 | 201 | 747 |
| 205/60R13 | Normal | 530 | 240 | 152,4 | 209 | 766 |
| 165/60R14 | Normal | 387 | 240 | 127,0 | 170 | 706 |
| 165/60R14 | Extra | 437 | 280 | 127,0 | 170 | 706 |
| 175/60R14 | Normal | 437 | 240 | 127,0 | 177 | 725 |
| 185/60R14 | Normal | 475 | 240 | 139,7 | 189 | 748 |
| 185/60R14 | Extra | 530 | 280 | 139,7 | 189 | 748 |
| 195/60R14 | Normal | 530 | 240 | 152,4 | 201 | 772 |
| 205/60R14 | Normal | 560 | 240 | 152,4 | 209 | 791 |
| 215/60R14 | Normal | 615 | 240 | 165,1 | 221 | 815 |
| 225/60R14 | Normal | 670 | 240 | 165,1 | 228 | 833 |
| 235/60R14 | Normal | 710 | 240 | 177,8 | 240 | 857 |
| 245/60R14 | Normal | 775 | 240 | 177,8 | 248 | 876 |
| 155/60R15 | Normal | 375 | 240 | 114,3 | 157 | 706 |
| 175/60R15 | Normal | 462 | 240 | 127,0 | 177 | 749 |
| 185/60R15 | Normal | 475 | 240 | 139,7 | 189 | 748 |
| 185/60R15 | Extra | 530 | 280 | 139,7 | 189 | 748 |
| 195/60R15 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 201 | 743 |
| 205/60R15 | Normal | 615 | 240 | 152,4 | 209 | 815 |
| 205/60R15 | Extra | 690 | 280 | 152,4 | 209 | 815 |
| 215/60R15 | Normal | 670 | 240 | 165,1 | 221 | 839 |
| 215/60R15 | Extra | 750 | 280 | 165,1 | 221 | 839 |
| 225/60R15 | Normal | 710 | 240 | 165,1 | 228 | 858 |
| 235/60R15 | Normal | 750 | 240 | 177,8 | 240 | 881 |
| 245/60R15 | Normal | 825 | 240 | 177,8 | 248 | 901 |
| 255/60R15 | Normal | 850 | 240 | 190,5 | 260 | 924 |
| 275/60R15 | Normal | 975 | 240 | 203,2 | 279 | 966 |
| 175/60R16 | Normal | 475 | 240 | 127,0 | 177 | 773 |
| 185/60R16 | Normal | 530 | 240 | 139,7 | 189 | 797 |
| 195/60R16 | Normal | 580 | 240 | 152,4 | 201 | 820 |
| 205/60R16 | Normal | 630 | 240 | 152,4 | 209 | 840 |
| 205/60R16 | Extra | 710 | 280 | 152,4 | 209 | 840 |
| 215/60R16 | Normal | 690 | 240 | 165.1 | 221 | 868 |
| 215/60R16 | Extra | 775 | 280 | 165,1 | 221 | 868 |
| 225/60R16 | Normal | 750 | 240 | 165,1 | 228 | 882 |
| 225/60R16 | Extra | 850 | 280 | 165,1 | 228 | 882 |
| 235/60R16 | Normal | 800 | 240 | 177,8 | 240 | 905 |
| 235/60R16 | Extra | 900 | 280 | 177,8 | 240 | 905 |
| 245/60R16 | Normal | 850 | 240 | 177,8 | 248 | 925 |
| 255/60R16 | Normal | 875 | 240 | 190,5 | 260 | 949 |
| 275/60R16 | Normal | 1030 | 240 | 203,2 | 279 | 991 |
| 215/60R17 | Normal | 710 | 240 | 165,10 | 221 | 889 |
| 225/60R17 | Normal | 775 | 240 | 165,1 | 228 | 907 |
| 235/60R17 | Normal | 850 | 240 | 177,8 | 240 | 931 |
| 235/60R17 | Extra | 950 | 280 | 177,8 | 240 | 931 |
| 245/60R17 | Extra | 1000 | 280 | 177,8 | 248 | 950 |
| 255/60R17 | Normal | 950 | 240 | 190,5 | 260 | 974 |
| 255/60R17 | Extra | 1060 | 280 | 190,5 | 260 | 974 |
| 265/60R17 | Normal | 1000 | 240 | 203,2 | 272 | 997 |
| 275/60R17 | Normal | 1060 | 240 | 203,2 | 279 | 1016 |
| \*285/60R17 | Normal | 1180 | 240 | 215,9 | 292 | 1040 |
| \*345/60R17 | Normal | 1550 | 240 | 254,0 | 350 | 1168 |
| 225/60R18 | Normal | 800 | 240 | 162,5 | 228 | 931 |
| 235/60R18 | Normal | 875 | 240 | 177,8 | 240 | 955 |
| 235/60R18 | Extra | 975 | 280 | 177,8 | 240 | 955 |
| 245/60R18 | Normal | 925 | 240 | 177,8 | 248 | 974 |
| 255/60R18 | Extra | 1120 | 280 | 190,5 | 260 | 998 |
| 265/60R18 | Normal | 1060 | 240 | 203,2 | 272 | 1022 |
| \*265/60R18 | Extra | 1180 | 280 | 203,2 | 272 | 1022 |
| \*275/60R18 | Normal | 1150 | 240 | 203,2 | 279 | 1040 |
| \*275/60R18 | Extra | 1285 | 280 | 203,2 | 279 | 1040 |
| \*285/60R18 | Normal | 1250 | 240 | 215,9 | 292 | 1065 |
| \*285/60R18 | Extra | 1400 | 280 | 215,9 | 292 | 1065 |
| \*305/60R18 | Normal | 1400 | 240 | 228,6 | 311 | 1107 |
| \*275/60R20 | Extra | 1360 | 280 | 203,2 | 279 | 1090 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

**TABLA 26-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales, "Serie 55"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 165/55R13 | Normal | 335 | 240 | 127,0 | 170 | 665 |
| 175/55R13 | Normal | 387 | 240 | 139,7 | 182 | 687 |
| 195/55R13 | Normal | 450 | 240 | 152,4 | 201 | 727 |
| 205/55R13 | Normal | 515 | 240 | 165,1 | 214 | 752 |
| 225/55R13 | Normal | 615 | 240 | 177,8 | 233 | 792 |
| 155/55R14 | Normal | 325 | 240 | 127,0 | 162 | 671 |
| 165/55R14 | Normal | 355 | 240 | 127,0 | 170 | 691 |
| 185/55R14 | Normal | 450 | 240 | 152,4 | 194 | 736 |
| 195/55R14 | Normal | 475 | 240 | 152,4 | 201 | 752 |
| 185/55R15 | Normal | 475 | 240 | 152,4 | 194 | 760 |
| 185/55R15 | Extra | 530 | 280 | 152,4 | 194 | 760 |
| 195/55R15 | Normal | 515 | 240 | 152,4 | 201 | 777 |
| 195/55R15 | Extra | 580 | 280 | 152,4 | 201 | 777 |
| 205/55R14 | Normal | 515 | 240 | 165,1 | 214 | 777 |
| 225/55R14 | Normal | 615 | 240 | 177,8 | 233 | 817 |
| 175/55R15 | Normal | 412 | 240 | 139,7 | 182 | 737 |
| 205/55R15 | Normal | 560 | 240 | 165,1 | 214 | 801 |
| 215/55R15 | Normal | 580 | 240 | 177,8 | 226 | 823 |
| 225/55R15 | Normal | 630 | 240 | 177,8 | 233 | 841 |
| 235/55R15 | Normal | 690 | 240 | 190,5 | 245 | 863 |
| 275/55R15 | Normal | 900 | 240 | 215,9 | 284 | 944 |
| 175/55R16 | Normal | 450 | 240 | 139,7 | 182 | 761 |
| 185/55R16 | Normal | 487 | 240 | 152,4 | 194 | 784 |
| 185/55R16 | Extra | 545 | 280 | 152,4 | 194 | 784 |
| 195/55R16 | Normal | 545 | 240 | 152,4 | 201 | 801 |
| 205/55R16 | Normal | 615 | 240 | 165,1 | 214 | 826 |
| 205/55R16 | Extra | 670 | 240 | 165,1 | 214 | 826 |
| 215/55R16 | Normal | 650 | 240 | 177,8 | 226 | 847 |
| 215/55R16 | Extra | 730 | 280 | 177,8 | 226 | 847 |
| 225/55R16 | Normal | 690 | 240 | 177,8 | 233 | 866 |
| 225/55R16 | Extra | 775 | 280 | 177,8 | 233 | 866 |
| 235/55R16 | Normal | 750 | 240 | 190,5 | 245 | 887 |
| 245/55R16 | Normal | 800 | 240 | 190,5 | 253 | 907 |
| 245/55R16 | Extra | 900 | 280 | 190,5 | 253 | 907 |
| 255/55R16 | Normal | 875 | 240 | 203,2 | 265 | 929 |
| 175/55R17 | Normal | 462 | 240 | 139,7 | 182 | 786 |
| 205/55R17 | Normal | 615 | 240 | 165,1 | 214 | 851 |
| 205/55R17 | Extra | 690 | 280 | 165,1 | 214 | 851 |
| 215/55R17 | Normal | 670 | 240 | 177,8 | 226 | 873 |
| 215/55R17 | Extra | 750 | 280 | 177,8 | 226 | 873 |
| 225/55R17 | Normal | 730 | 240 | 177,8 | 233 | 891 |
| 225/55R17 | Extra | 825 | 280 | 177,8 | 233 | 891 |
| 235/55R17 | Normal | 775 | 240 | 190,5 | 245 | 913 |
| 235/55R17 | Extra | 875 | 280 | 190,5 | 245 | 913 |
| 245/55R17 | Normal | 850 | 240 | 190,5 | 253 | 932 |
| 255/55R17 | Normal | 850 | 240 | 203,2 | 265 | 954 |
| 255/55R17 | Normal | 1000 | 280 | 203,2 | 265 | 954 |
| 275/55R17 | Normal | 1030 | 240 | 215,9 | 284 | 994 |
| 205/55R18 | Normal | 615 | 240 | 165,1 | 214 | 877 |
| 215/55R18 | Normal | 690 | 240 | 177,8 | 226 | 897 |
| 215/55R18 | Extra | 775 | 280 | 177,8 | 226 | 897 |
| 225/55R18 | Normal | 750 | 240 | 177,8 | 233 | 915 |
| 235/55R18 | Normal | 800 | 240 | 190,5 | 245 | 937 |
| 235/55R18 | Extra | 900 | 280 | 190,5 | 245 | 937 |
| 245/55R18 | Normal | 875 | 240 | 190,5 | 253 | 956 |
| 255/55R18 | Normal | 925 | 240 | 203,2 | 265 | 978 |
| 255/55R18 | Extra | 1030 | 280 | 203,2 | 265 | 978 |
| 265/55R18 | Normal | 1000 | 240 | 215,9 | 277 | 1002 |
| \*285/55R18 | Normal | 1150 | 240 | 228,6 | 297 | 1043 |
| 235/55R19 | Normal | 825 | 240 | 190,5 | 245 | 962 |
| 235/55R19 | Extra | 925 | 280 | 190,5 | 245 | 962 |
| 255/55R19 | Normal | 975 | 240 | 203,2 | 265 | 1003 |
| 255/55R19 | Extra | 1090 | 280 | 203,2 | 265 | 1003 |
| 275/55R19 | Normal | 1090 | 240 | 215,9 | 284 | 1043 |
| \*285/55R19 | Normal | 1180 | 240 | 228,6 | 297 | 1068 |
| \*275/55R20 | Extra | 1285 | 280 | 215.9 | 284 | 1068 |
| \*285/55R20 | Normal | 1215 | 240 | 228,6 | 297 | 1092 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

**TABLA 27-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales "" serie 50 ""** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 175/50R13 | Normal | 355 | 240 | 139,7 | 182 | 672 |
| 175/50R13 | Extra | 400 | 280 | 139,7 | 182 | 672 |
| 205/50R13 | Normal | 462 | 240 | 165,1 | 214 | 732 |
| 175/50R14 | Normal | 375 | 240 | 139,7 | 182 | 697 |
| 185/50R14 | Normal | 412 | 240 | 152,4 | 194 | 718 |
| 245/50R14 | Normal | 645 | 240 | 190,5 | 253 | 835 |
| 165/50R15 | Normal | 355 | 240 | 127,0 | 170 | 699 |
| 175/50R15 | Normal | 387 | 240 | 139,7 | 182 | 721 |
| 195/50R15 | Normal | 475 | 240 | 152,4 | 201 | 759 |
| 195/50R15 | Extra | 530 | 280 | 152,4 | 201 | 759 |
| 205/50R15 | Normal | 530 | 240 | 165,1 | 214 | 782 |
| 205/50R15 | Extra | 580 | 280 | 165,1 | 214 | 782 |
| 215/50R15 | Normal | 560 | 240 | 177,8 | 226 | 804 |
| 225/50R15 | Normal | 615 | 240 | 177,8 | 233 | 820 |
| 225/50R15 | Extra | 690 | 280 | 177,8 | 233 | 820 |
| 245/50R15 | Normal | 680 | 240 | 190,5 | 253 | 859 |
| 265/50R15 | Normal | 780 | 240 | 215,9 | 277 | 903 |
| 285/50R15 | Normal | 900 | 240 | 228,6 | 297 | 942 |
| 295/50R15 | Normal | 1000 | 240 | 241,3 | 309 | 964 |
| 305/50R15 | Normal | 1060 | 240 | 241,3 | 316 | 980 |
| \*305/50R15 | Extra | 1180 | 280 | 241,3 | 316 | 980 |
| 175/50R16 | Normal | 412 | 240 | 139,7 | 182 | 745 |
| 175/50R16 | Extra | 462 | 280 | 139,7 | 182 | 745 |
| 185/50R16 | Normal | 462 | 240 | 152,4 | 194 | 767 |
| 195/50R16 | Normal | 500 | 240 | 152,4 | 201 | 783 |
| 195/50R16 | Extra | 560 | 280 | 152,4 | 201 | 783 |
| 205/50R16 | Normal | 545 | 240 | 165,1 | 214 | 806 |
| 205/50R16 | Extra | 615 | 280 | 165,1 | 214 | 806 |
| 215/50R16 | Normal | 600 | 240 | 177,8 | 226 | 828 |
| 215/50R16 | Extra | 670 | 280 | 177,8 | 226 | 828 |
| 225/50R16 | Normal | 630 | 240 | 177,8 | 233 | 844 |
| 225/50R16 | Extra | 710 | 280 | 177,8 | 233 | 844 |
| 235/50R16 | Normal | 690 | 240 | 190,5 | 245 | 866 |
| 235/50R16 | Extra | 775 | 280 | 190,5 | 245 | 866 |
| 245/50R16 | Normal | 730 | 240 | 190,5 | 253 | 884 |
| 255/50R16 | Normal | 775 | 240 | 203,2 | 265 | 905 |
| 265/50R16 | Normal | 825 | 240 | 215,9 | 277 | 927 |
| 295/50R16 | Normal | 1030 | 240 | 241,3 | 309 | 988 |
| 205/50R17 | Normal | 580 | 240 | 165,1 | 214 | 831 |
| 205/50R17 | Extra | 650 | 280 | 165,1 | 214 | 831 |
| 215/50R17 | Normal | 615 | 240 | 177,8 | 226 | 853 |
| 215/50R17 | Extra | 690 | 280 | 177,8 | 226 | 853 |
| 225/50R17 | Normal | 670 | 240 | 177,8 | 233 | 870 |
| 225/50R17 | Extra | 750 | 280 | 177,8 | 233 | 870 |
| 235/50R17 | Normal | 710 | 240 | 190,5 | 245 | 891 |
| 235/50R17 | Extra | 800 | 280 | 190,5 | 245 | 891 |
| 245/50R17 | Normal | 775 | 240 | 190,5 | 253 | 909 |
| 255/50R17 | Normal | 825 | 240 | 203,2 | 265 | 931 |
| 275/50R17 | Normal | 950 | 240 | 215,9 | 284 | 969 |
| 215/50R18 | Normal | 630 | 240 | 177,8 | 226 | 877 |
| 225/50R18 | Normal | 690 | 240 | 177,8 | 233 | 894 |
| 235/50R18 | Normal | 730 | 240 | 190,5 | 245 | 916 |
| 235/50R18 | Extra | 825 | 280 | 190,5 | 245 | 916 |
| 245/50R18 | Normal | 800 | 240 | 190,5 | 253 | 933 |
| 245/50R18 | Extra | 900 | 280 | 190,5 | 253 | 933 |
| 255/50R18 | Normal | 850 | 240 | 203,2 | 265 | 955 |
| 255/50R18 | Extra | 950 | 280 | 203,2 | 265 | 955 |
| 275/50R18 | Normal | 975 | 240 | 215,9 | 284 | 993 |
| 285/50R18 | Normal | 1030 | 240 | 228,6 | 297 | 1016 |
| 245/50R19 | Normal | 825 | 240 | 190,5 | 253 | 958 |
| 245/50R19 | Extra | 925 | 280 | 190,5 | 253 | 958 |
| 255/50R19 | Normal | 875 | 240 | 203,2 | 265 | 980 |
| 255/50R19 | Extra | 975 | 280 | 203,2 | 265 | 980 |
| 265/50R19 | Normal | 950 | 240 | 215,9 | 277 | 1002 |
| 265/50R19 | Extra | 1060 | 280 | 215,9 | 277 | 1002 |
| 275/50R19 | Normal | 1000 | 240 | 215,9 | 284 | 1018 |
| 275/50R19 | Extra | 1120 | 280 | 215,9 | 284 | 1018 |
| 255/50R20 | Extra | 1030 | 280 | 203,2 | 265 | 1004 |
| 265/50R20 | Extra | 1090 | 280 | 215,9 | 277 | 1026 |
| 275/50R20 | Normal | 1030 | 240 | 215,9 | 284 | 1042 |
| \*275/50R20 | Extra | 1150 | 280 | 215,9 | 284 | 1042 |
| 285/50R20 | Normal | 1120 | 240 | 228,6 | 297 | 1065 |
| \*285/50R20 | Extra | 1250 | 280 | 228,6 | 297 | 1065 |
| \*295/50R20 | Extra | 1320 | 280 | 241,3 | 309 | 1087 |
| \*305/50R20 | Normal | 1250 | 240 | 241,3 | 316 | 1103 |
| \*305/50R20 | Extra | 1400 | 280 | 241,3 | 316 | 1103 |
| \*325/50R20 | Normal | 1400 | 240 | 254,0 | 336 | 1143 |
| 255/50R21 | Normal | 950 | 240 | 203,2 | 265 | 1028 |
| \*285/50R22 | Extra | 1320 | 280 | 228,6 | 297 | 1115 |
| \*315/50R22 | Extra | 1600 | 280 | 254,0 | 328 | 1175 |

\* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.

**TABLA 28-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llantas radiales "" serie 45 ""** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 195/45R13 | Normal | 387 | 240 | 165,1 | 195 | 690 |
| 225/45R13 | Normal | 500 | 240 | 190,5 | 225 | 744 |
| 245/45R13 | Normal | 580 | 240 | 203,2 | 243 | 779 |
| 275/45R13 | Normal | 670 | 240 | 228,6 | 273 | 835 |
| 195/45R14 | Normal | 412 | 240 | 165,1 | 195 | 716 |
| 205/45R14 | Normal | 450 | 240 | 177,8 | 206 | 734 |
| 165/45R15 | Normal | 315 | 240 | 139,7 | 165 | 685 |
| 175/45R15 | Normal | 355 | 240 | 152,4 | 176 | 705 |
| 185/45R15 | Normal | 387 | 240 | 152,4 | 183 | 720 |
| 195/45R15 | Normal | 425 | 240 | 165,1 | 195 | 741 |
| 205/45R15 | Normal | 462 | 240 | 177,8 | 206 | 759 |
| 215/45R15 | Normal | 500 | 240 | 177,8 | 213 | 776 |
| 225/45R15 | Normal | 545 | 240 | 190,5 | 225 | 795 |
| 235/45R15 | Normal | 560 | 240 | 203,2 | 236 | 816 |
| 255/45R15 | Normal | 650 | 240 | 215,9 | 255 | 851 |
| 165/45R16 | Normal | 335 | 240 | 139,7 | 165 | 709 |
| 195/45R16 | Normal | 450 | 240 | 165,1 | 195 | 766 |
| 195/45R16 | Extra | 500 | 280 | 165,1 | 195 | 766 |
| 205/45R16 | Normal | 487 | 240 | 177,8 | 206 | 784 |
| 205/45R16 | Extra | 545 | 280 | 177,8 | 206 | 784 |
| 215/45R16 | Normal | 530 | 240 | 177,8 | 213 | 801 |
| 225/45R16 | Normal | 580 | 240 | 190,5 | 225 | 820 |
| 225/45R16 | Extra | 650 | 280 | 190,5 | 225 | 820 |
| 245/45R16 | Normal | 670 | 240 | 203,2 | 243 | 855 |
| 195/45R17 | Normal | 462 | 240 | 165,1 | 195 | 791 |
| 195/45R17 | Extra | 515 | 280 | 165,1 | 195 | 791 |
| 205/45R17 | Normal | 500 | 240 | 177,8 | 206 | 810 |
| 205/45R17 | Extra | 560 | 280 | 177,8 | 206 | 810 |
| 215/45R17 | Normal | 545 | 240 | 177,8 | 213 | 827 |
| 215/45R17 | Extra | 615 | 280 | 177,8 | 213 | 827 |
| 225/45R17 | Normal | 615 | 240 | 190,5 | 225 | 846 |
| 225/45R17 | Extra | 670 | 280 | 190,5 | 225 | 846 |
| 235/45R17 | Normal | 670 | 240 | 203,2 | 236 | 867 |
| 235/45R17 | Extra | 730 | 280 | 203,2 | 236 | 867 |
| 245/45R17 | Normal | 690 | 240 | 203,2 | 243 | 881 |
| 245/45R17 | Extra | 775 | 280 | 203,2 | 243 | 881 |
| 255/45R17 | Normal | 750 | 240 | 215,9 | 255 | 902 |
| 255/45R17 | Extra | 850 | 280 | 215,9 | 255 | 902 |
| 275/45R17 | Normal | 850 | 240 | 228,6 | 273 | 937 |
| 315/45R17 | Normal | 1090 | 240 | 266,7 | 315 | 1013 |
| 205/45R18 | Normal | 530 | 240 | 177,8 | 206 | 835 |
| 205/45R18 | Extra | 600 | 280 | 177,8 | 206 | 835 |
| 215/45R18 | Normal | 580 | 240 | 177,8 | 213 | 852 |
| 215/45R18 | Extra | 650 | 280 | 177,8 | 213 | 852 |
| 225/45R18 | Normal | 615 | 240 | 190,5 | 225 | 871 |
| 225/45R18 | Extra | 690 | 280 | 190,5 | 225 | 871 |
| 235/45R18 | Normal | 670 | 240 | 203,2 | 236 | 892 |
| 235/45R18 | Extra | 750 | 280 | 203,2 | 236 | 892 |
| 245/45R18 | Normal | 710 | 240 | 203,2 | 243 | 906 |
| 245/45R18 | Extra | 800 | 280 | 203,2 | 243 | 906 |
| 255/45R18 | Normal | 775 | 240 | 215,9 | 255 | 927 |
| 255/45R18 | Extra | 875 | 280 | 215,9 | 255 | 927 |
| 275/45R18 | Normal | 875 | 240 | 228,6 | 273 | 962 |
| 275/45R18 | Extra | 975 | 280 | 228,6 | 273 | 962 |
| 285/45R18 | Normal | 875 | 240 | 241,3 | 285 | 982 |
| 295/45R18 | Normal | 1000 | 240 | 254,0 | 296 | 1002 |
| 295/45R18 | Extra | 1120 | 280 | 254,0 | 296 | 1002 |
| 225/45R19 | Extra | 710 | 280 | 190,5 | 225 | 897 |
| 235/45R19 | Normal | 690 | 240 | 203,2 | 236 | 918 |
| 235/45R19 | Extra | 775 | 280 | 203,2 | 236 | 918 |
| 245/45R19 | Normal | 750 | 240 | 203,2 | 243 | 932 |
| 245/45R19 | Extra | 850 | 280 | 203,2 | 243 | 932 |
| 255/45R19 | Normal | 800 | 240 | 215,9 | 255 | 953 |
| 255/45R19 | Extra | 900 | 280 | 215,9 | 255 | 953 |
| 275/45R19 | Normal | 900 | 240 | 228,6 | 273 | 988 |
| 275/45R19 | Extra | 1000 | 280 | 228,6 | 273 | 988 |
| 285/45R19 | Normal | 975 | 240 | 241,3 | 285 | 1008 |
| 285/45R19 | Extra | 1090 | 280 | 241,3 | 285 | 1008 |
| 295/45R19 | Normal | 1030 | 240 | 254,0 | 296 | 1028 |
| 295/45R19 | Extra | 1150 | 280 | 254,0 | 296 | 1028 |
| 245/45R20 | Normal | 775 | 240 | 203,2 | 243 | 957 |
| 255/45R20 | Normal | 825 | 240 | 215,9 | 255 | 978 |
| 255/45R20 | Extra | 925 | 280 | 215,9 | 255 | 978 |
| 165/45R20 | Normal | 900 | 240 | 228,6 | 266 | 995 |
| 165/45R20 | Extra | 1000 | 280 | 228,6 | 266 | 995 |
| 275/45R20 | Extra | 1060 | 280 | 228,6 | 273 | 1013 |
| 285/45R20 | Extra | 1120 | 280 | 241,3 | 285 | 1033 |
| 295/45R20 | Normal | 1060 | 240 | 254,0 | 296 | 1053 |
| \*295/45R20 | Extra | 1180 | 280 | 254,0 | 296 | 1053 |
| 305/45R20 | Normal | 1120 | 240 | 254,0 | 303 | 1068 |
| \*305/45R20 | Extra | 1250 | 280 | 254,0 | 303 | 1068 |
| 285/45R21 | Normal | 1030 | 240 | 241,3 | 285 | 1058 |
| 275/45R22 | Normal | 1000 | 240 | 228,6 | 273 | 1064 |
| 275/45R22 | Extra | 1120 | 280 | 228,6 | 273 | 1064 |
| \*285/45R22 | Extra | 1180 | 280 | 241,3 | 285 | 1084 |
| \*295/45R22 | Extra | 1250 | 280 | 254,0 | 296 | 1104 |
| \*305/45R22 | Extra | 1320 | 280 | 254,0 | 303 | 1119 |
| \*305/45R24 | Extra | 1400 | 280 | 254,0 | 303 | 1170 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.  **TABLA 29-Milimétricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales, ""serie 40""** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kpa | mm | mm | mm |
| 205/40R13 | Normal | 325 | 240 | 190,5 | 212 | 695 |
| 195/40R14 | Normal | 365 | 240 | 177,8 | 200 | 701 |
| 215/40R14 | Normal | 437 | 240 | 190,5 | 218 | 734 |
| 225/40R14 | Normal | 475 | 240 | 203,2 | 230 | 754 |
| 215/40R14 | Normal | 450 | 240 | 190,5 | 218 | 734 |
| 285/40R15 | Normal | 630 | 240 | 254,0 | 290 | 883 |
| 195/40R16 | Extra | 450 | 280 | 177,8 | 200 | 751 |
| 205/40R16 | Extra | 487 | 280 | 190,5 | 212 | 771 |
| 215/40R16 | Normal | 475 | 240 | 190,5 | 218 | 784 |
| 215/40R16 | Extra | 530 | 280 | 190,5 | 218 | 784 |
| 225/40R16 | Normal | 515 | 240 | 203,2 | 230 | 804 |
| 255/40R16 | Normal | 630 | 240 | 228,6 | 260 | 856 |
| 195/40R17 | Extra | 462 | 280 | 177,8 | 200 | 777 |
| 205/40R17 | Normal | 450 | 240 | 190,5 | 212 | 797 |
| 205/40R17 | Extra | 500 | 280 | 190,5 | 212 | 797 |
| 215/40R17 | Normal | 487 | 240 | 190,5 | 218 | 810 |
| 215/40R17 | Extra | 545 | 280 | 190,5 | 218 | 810 |
| 225/40R17 | Normal | 530 | 240 | 203,2 | 230 | 830 |
| 225/40R17 | Extra | 600 | 280 | 203,5 | 230 | 830 |
| 235/40R17 | Normal | 600 | 240 | 215,9 | 241 | 848 |
| 235/40R17 | Extra | 670 | 280 | 215,9 | 241 | 848 |
| 245/40R17 | Normal | 615 | 240 | 215,9 | 248 | 863 |
| 245/40R17 | Extra | 690 | 280 | 215,9 | 248 | 863 |
| 255/40R17 | Normal | 670 | 240 | 228,6 | 260 | 882 |
| 255/40R17 | Extra | 750 | 280 | 228,6 | 260 | 882 |
| 265/40R17 | Normal | 710 | 240 | 241,3 | 271 | 901 |
| 265/40R17 | Extra | 800 | 280 | 241,3 | 271 | 901 |
| 275/40R17 | Normal | 750 | 240 | 241,3 | 278 | 915 |
| 285/40R17 | Normal | 800 | 240 | 254,0 | 290 | 934 |
| 295/40R17 | Normal | 850 | 240 | 266,7 | 301 | 953 |
| 205/40R18 | Normal | 475 | 240 | 190,5 | 212 | 822 |
| 205/40R18 | Extra | 530 | 280 | 190,5 | 212 | 822 |
| 215/40R18 | Normal | 515 | 240 | 190,5 | 218 | 835 |
| 215/40R18 | Extra | 580 | 280 | 190,5 | 218 | 835 |
| 225/40R18 | Normal | 560 | 240 | 203,2 | 230 | 855 |
| 225/40R18 | Extra | 630 | 280 | 203,2 | 230 | 855 |
| 235/40R18 | Normal | 615 | 240 | 215,9 | 241 | 873 |
| 235/40R18 | Extra | 690 | 280 | 215,9 | 241 | 873 |
| 245/40R18 | Normal | 650 | 240 | 215,9 | 248 | 888 |
| 245/40R18 | Extra | 730 | 280 | 215,9 | 248 | 888 |
| 255/40R18 | Normal | 690 | 240 | 228,6 | 260 | 907 |
| 255/40R18 | Extra | 775 | 280 | 228,6 | 260 | 907 |
| 265/40R18 | Normal | 730 | 240 | 241,3 | 271 | 926 |
| 265/40R18 | Extra | 825 | 280 | 241,3 | 271 | 926 |
| 275/40R18 | Normal | 775 | 240 | 241,3 | 278 | 940 |
| 275/40R18 | Extra | 875 | 280 | 241,3 | 278 | 940 |
| 285/40R18 | Normal | 825 | 240 | 254,0 | 290 | 959 |
| 295/40R18 | Normal | 875 | 240 | 266,7 | 301 | 978 |
| 225/40R19 | Normal | 580 | 240 | 203,2 | 230 | 881 |
| 225/40R19 | Extra | 650 | 280 | 203,2 | 230 | 881 |
| 235/40R19 | Normal | 630 | 240 | 215,9 | 241 | 899 |
| 245/40R19 | Normal | 670 | 240 | 215,9 | 248 | 914 |
| 225/40R19 | Extra | 750 | 280 | 215,9 | 248 | 914 |
| 255/40R19 | Normal | 710 | 240 | 228,6 | 260 | 933 |
| 255/40R19 | Extra | 800 | 280 | 228,6 | 260 | 933 |
| 275/40R19 | Normal | 825 | 240 | 241,3 | 278 | 966 |
| 275/40R19 | Extra | 925 | 280 | 241,3 | 278 | 966 |
| 285/40R19 | Normal | 875 | 240 | 254 | 290 | 985 |
| 245/40R20 | Normal | 690 | 240 | 215,9 | 248 | 939 |
| 245/40R20 | Extra | 775 | 280 | 215,9 | 248 | 939 |
| 275/40R20 | Normal | 850 | 240 | 241,3 | 278 | 991 |
| 275/40R20 | Extra | 950 | 280 | 241,3 | 278 | 991 |
| 285/40R20 | Normal | 900 | 240 | 254 | 290 | 1010 |
| 295/40R20 | Normal | 950 | 240 | 266,7 | 301 | 1029 |
| 295/40R20 | Extra | 1060 | 280 | 266,7 | 301 | 1029 |
| 265/40R21 | Extra | 925 | 280 | 241,3 | 271 | 1002 |
| 275/40R21 | Extra | 975 | 280 | 241,3 | 278 | 1016 |
| 265/40R22 | Extra | 950 | 280 | 241,3 | 271 | 1027 |
| \*285/40R22 | Extra | 1060 | 280 | 254 | 290 | 1061 |
| 295/40R22 | Extra | 1120 | 280 | 266,7 | 301 | 1080 |
| 305/40R22 | Normal | 1060 | 240 | 279,4 | 313 | 1099 |
| \*325/40R22 | Normal | 1180 | 240 | 292,1 | 331 | 1132 |
| \*325/40R22 | Extra | 1320 | 280 | 292,1 | 331 | 1132 |
| \*305/40R23 | Extra | 1215 | 280 | 279,4 | 313 | 1124 |
| \*315/40R23 | Extra | 1320 | 280 | 279,4 | 320 | 1139 |
| \*295/40R24 | Extra | 1180 | 280 | 266,7 | 301 | 1131 |
| \*305/40R24 | Extra | 1285 | 280 | 279,4 | 313 | 1150 |
| \*315/40R25 | Extra | 1400 | 280 | 279,4 | 320 | 1190 |
| \*315/40R26 | Normal | 1250 | 240 | 279,4 | 320 | 1214 |
| \*315/40R26 | Extra | 1400 | 280 | 279,4 | 320 | 1214 |
| **\*** NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 30-Milimétricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales ""serie 35""** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 255/35R14 | Normal | 515 | 240 | 228,6 | 260 | 781 |
| 235/35R15 | Normal | 462 | 240 | 215,9 | 241 | 774 |
| 245/35R15 | Normal | 500 | 240 | 215,9 | 248 | 788 |
| 345/35R15 | Normal | 690 | 240 | 304,8 | 350 | 955 |
| 215/35R16 | Extra | 462 | 280 | 190,5 | 218 | 763 |
| 245/35R16 | Normal | 530 | 240 | 215,9 | 248 | 813 |
| 255/35R16 | Normal | 560 | 240 | 228,6 | 260 | 831 |
| 215/35R17 | Normal | 437 | 240 | 190,5 | 218 | 789 |
| 215/35R17 | Extra | 487 | 280 | 190,5 | 218 | 789 |
| 225/35R17 | Normal | 475 | 240 | 203,2 | 230 | 808 |
| 225/35R17 | Extra | 530 | 280 | 203,2 | 230 | 808 |
| 245/35R17 | Normal | 545 | 240 | 215,9 | 248 | 839 |
| 265/35R17 | Normal | 630 | 240 | 241,3 | 271 | 875 |
| 275/35R17 | Normal | 670 | 240 | 241,3 | 278 | 888 |
| 315/35R17 | Normal | 850 | 240 | 279,4 | 320 | 956 |
| 335/35R17 | Normal | 950 | 240 | 304,8 | 343 | 992 |
| 215/35R18 | Normal | 450 | 240 | 190,5 | 218 | 814 |
| 215/35R18 | Extra | 500 | 280 | 190,5 | 218 | 814 |
| 225/35R18 | Normal | 487 | 240 | 203,2 | 230 | 833 |
| 225/35R18 | Extra | 545 | 280 | 203,2 | 230 | 833 |
| 235/35R18 | Normal | 530 | 240 | 215,9 | 241 | 850 |
| 235/35R18 | Extra | 600 | 280 | 215,9 | 241 | 850 |
| 245/35R18 | Normal | 560 | 240 | 215,9 | 248 | 864 |
| 245/35R18 | Extra | 630 | 280 | 215,9 | 248 | 864 |
| 255/35R18 | Normal | 600 | 240 | 228,6 | 260 | 882 |
| 255/35R18 | Extra | 670 | 280 | 228,6 | 260 | 882 |
| 265/35R18 | Normal | 650 | 240 | 241,3 | 271 | 900 |
| 265/35R18 | Extra | 730 | 280 | 241,3 | 271 | 900 |
| 275/35R18 | Normal | 690 | 240 | 241,3 | 278 | 913 |
| 275/35R18 | Extra | 775 | 280 | 241,3 | 278 | 913 |
| 285/35R18 | Normal | 730 | 240 | 254,0 | 290 | 932 |
| 285/35R18 | Extra | 825 | 280 | 254,0 | 290 | 932 |
| 295/35R18 | Normal | 775 | 240 | 266,7 | 301 | 949 |
| 345/35R18 | Normal | 1030 | 240 | 304,8 | 350 | 1031 |
| 215/35R19 | Extra | 515 | 280 | 190,5 | 218 | 840 |
| 225/35R19 | Normal | 500 | 240 | 203,2 | 230 | 859 |
| 225/35R19 | Extra | 560 | 280 | 203,2 | 230 | 859 |
| 235/35R19 | Normal | 545 | 240 | 215,9 | 241 | 876 |
| 235/35R19 | Extra | 615 | 280 | 215,9 | 241 | 876 |
| 245/35R19 | Normal | 580 | 240 | 215,9 | 248 | 890 |
| 245/35R19 | Extra | 650 | 280 | 215,9 | 248 | 890 |
| 255/35R19 | Normal | 630 | 240 | 228,6 | 260 | 908 |
| 255/35R19 | Extra | 710 | 280 | 228,6 | 260 | 908 |
| 265/35R19 | Normal | 670 | 240 | 241,3 | 271 | 9026 |
| 265/35R19 | Extra | 750 | 280 | 241,3 | 271 | 926 |
| 275/35R19 | Normal | 710 | 240 | 241,3 | 278 | 939 |
| 275/35R19 | Extra | 800 | 280 | 241,3 | 278 | 939 |
| 285/35R19 | Normal | 775 | 240 | 254,0 | 290 | 958 |
| 295/35R19 | Normal | 800 | 240 | 266,7 | 301 | 975 |
| 305/35R19 | Normal | 850 | 240 | 279,4 | 313 | 994 |
| 345/35R19 | Normal | 1060 | 240 | 304,8 | 350 | 1057 |
| 225/35R20 | Extra | 600 | 280 | 203,2 | 230 | 884 |
| 245/35R20 | Normal | 615 | 240 | 215,9 | 248 | 915 |
| 245/35R20 | Extra | 690 | 280 | 215,9 | 248 | 915 |
| 255/35R20 | Normal | 650 | 240 | 228,6 | 260 | 933 |
| 255/35R20 | Extra | 730 | 280 | 228,6 | 260 | 933 |
| 265/35R20 | Normal | 690 | 240 | 241,3 | 271 | 951 |
| 265/35R20 | Extra | 775 | 280 | 241,3 | 271 | 951 |
| 275/35R20 | Normal | 750 | 240 | 241,3 | 278 | 964 |
| 275/35R20 | Extra | 850 | 280 | 241,3 | 278 | 964 |
| 315/35R20 | Normal | 950 | 240 | 279,4 | 320 | 1032 |
| 315/35R20 | Extra | 1060 | 280 | 279,4 | 320 | 1032 |
| 245/35R21 | Extra | 710 | 280 | 215,9 | 248 | 940 |
| 255/35R21 | Extra | 750 | 280 | 228,6 | 260 | 958 |
| 285/35R21 | Normal | 825 | 240 | 254,0 | 290 | 1008 |
| 285/35R21 | Extra | 925 | 280 | 254,0 | 290 | 1008 |
| 295/35R21 | Extra | 975 | 280 | 266,7 | 301 | 1025 |
| 315/35R21 | Extra | 1090 | 280 | 279,4 | 320 | 1057 |
| 265/35R22 | Normal | 750 | 240 | 241,3 | 271 | 1002 |
| 265/35R22 | Extra | 850 | 280 | 241,3 | 271 | 1002 |
| 275/35R22 | Extra | 900 | 280 | 241,3 | 278 | 1015 |
| 285/35R22 | Normal | 850 | 240 | 254,0 | 290 | 1034 |
| 285/35R22 | Extra | 950 | 280 | 254,0 | 290 | 1034 |
| 295/35R22 | Extra | 1000 | 280 | 266,7 | 301 | 1051 |
| 305/35R22 | Extra | 1060 | 280 | 279,4 | 313 | 1070 |
| 285/35R23 | Extra | 975 | 280 | 254,0 | 290 | 1059 |
| 305/35R23 | Normal | 975 | 240 | 279,4 | 313 | 1095 |
| 305/35R23 | Extra | 1090 | 280 | 279,4 | 313 | 1095 |
| 295/35R24 | Extra | 1060 | 280 | 266,7 | 301 | 1102 |
| 305/35R24 | Extra | 1120 | 280 | 279,4 | 313 | 1121 |
| \*315/35R24 | Extra | 1180 | 280 | 279,4 | 320 | 1134 |
| \* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta.  **TABLA 31-Milimétricas** | | | | | | |
| **Llantas radiales "serie 30"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kpa | mm | mm | mm |
| 225/30R18 | Extra | 475 | 280 | 203,2 | 230 | 812 |
| 245/30R18 | Extra | 560 | 280 | 215,9 | 248 | 841 |
| 255/30R18 | Extra | 600 | 280 | 228,6 | 260 | 859 |
| 265/30R18 | Normal | 560 | 240 | 241,3 | 271 | 875 |
| 285/30R18 | Normal | 650 | 240 | 254,0 | 290 | 905 |
| 285/30R18 | Extral | 730 | 280 | 254,0 | 290 | 905 |
| 295/30R18 | Normal | 670 | 240 | 266,7 | 301 | 922 |
| 295/30R18 | Extra | 750 | 280 | 266,7 | 301 | 922 |
| 315/30R18 | Normal | 750 | 240 | 279,4 | 320 | 952 |
| 325/30R18 | Normal | 800 | 240 | 292,1 | 331 | 968 |
| 335/30R18 | Normal | 850 | 240 | 304,8 | 343 | 986 |
| 225/30R19 | Extra | 500 | 280 | 203,2 | 230 | 838 |
| 245/30R19 | Extra | 580 | 280 | 215,9 | 248 | 867 |
| 255/30R19 | Extra | 615 | 280 | 228,6 | 260 | 885 |
| 265/30R19 | Normal | 580 | 240 | 241,3 | 271 | 901 |
| 265/30R19 | Extra | 650 | 280 | 241,3 | 271 | 901 |
| 275/30R19 | Normal | 630 | 240 | 241,3 | 278 | 914 |
| 275/30R19 | Extra | 710 | 280 | 241,3 | 278 | 914 |
| 285/30R19 | Normal | 670 | 240 | 254,0 | 290 | 931 |
| 285/30R19 | Extra | 750 | 280 | 254,0 | 290 | 931 |
| 295/30R19 | Normal | 710 | 240 | 266,7 | 301 | 948 |
| 295/30R19 | Extra | 800 | 280 | 266,7 | 301 | 948 |
| 305/30R19 | Normal | 750 | 240 | 279,4 | 313 | 965 |
| 305/30R19 | Extra | 850 | 280 | 279,4 | 313 | 965 |
| 345/30R19 | Normal | 925 | 240 | 304,8 | 350 | 1024 |
| 225/30R20 | Extra | 515 | 280 | 203,2 | 230 | 863 |
| 235/30R20 | Extra | 560 | 280 | 215,9 | 242 | 880 |
| 245/30R20 | Normal | 530 | 240 | 215,9 | 248 | 892 |
| 245/30R20 | Extra | 600 | 280 | 215,9 | 248 | 892 |
| 255/30R20 | Normal | 560 | 240 | 228,6 | 260 | 910 |
| 255/30R20 | Extra | 630 | 280 | 228,6 | 260 | 910 |
| 265/30R20 | Extra | 670 | 280 | 241,3 | 271 | 926 |
| 275/30R20 | Normal | 650 | 240 | 241,3 | 278 | 939 |
| 275/30R20 | Extra | 730 | 280 | 241,3 | 278 | 939 |
| 285/30R20 | Normal | 690 | 240 | 254,0 | 290 | 956 |
| 285/30R20 | Extra | 775 | 280 | 254,0 | 290 | 956 |
| 335/30R20 | Normal | 900 | 240 | 304,8 | 343 | 1037 |
| 255/30R21 | Extra | 650 | 280 | 228,6 | 260 | 935 |
| 285/30R21 | Extra | 800 | 280 | 254,0 | 290 | 981 |
| 295/30R21 | Normal | 750 | 240 | 266,7 | 301 | 998 |
| 295/30R21 | Extra | 850 | 280 | 266,7 | 301 | 998 |
| 325/30R21 | Normal | 900 | 240 | 292,1 | 331 | 1044 |
| 255/30R22 | Extra | 690 | 280 | 228,6 | 260 | 961 |
| 265/30R22 | Normal | 650 | 240 | 241,3 | 271 | 977 |
| 265/30R22 | Extra | 730 | 280 | 241,3 | 271 | 977 |
| 285/30R22 | Extra | 825 | 280 | 254,0 | 290 | 1007 |
| 295/30R22 | Normal | 775 | 240 | 266,7 | 301 | 1024 |
| 295/30R22 | Extra | 875 | 280 | 266,7 | 301 | 1024 |
| 315/30R22 | Extra | 975 | 280 | 279,4 | 320 | 1054 |
| 275/30R23 | Extra | 800 | 280 | 241,3 | 278 | 1015 |
| 285/30R24 | Extra | 875 | 280 | 254,0 | 290 | 1058 |
| 315/30R24 | Extra | 1030 | 280 | 279,4 | 320 | 1105 |

**TABLA 32-P Métrica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radial “Serie 30"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P315/30R18 | Ligera | 615 | 240 | 279,4 | 320 | 952 |
| P335/30R18 | Ligera | 690 | 240 | 304,8 | 343 | 986 |
| P345/30R18 | Ligera | 730 | 240 | 304,8 | 350 | 998 |
| P325/30R19 | Ligera | 670 | 240 | 304,8 | 336 | 999 |
| P345/30R19 | Ligera | 750 | 240 | 304,8 | 350 | 1024 |

**TABLA 33-Milimétricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radial "" serie 80 ""** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 125/80R13 | Normal | 290 | 240 | 88,9 | 126 | 646 |
| 135/80R13 | Normal | 335 | 240 | 88,9 | 133 | 669 |
| 135/80R13 | Extra | 375 | 280 | 88,9 | 133 | 669 |
| 145/80R13 | Normal | 387 | 240 | 101,6 | 145 | 696 |
| 145/80R13 | Extra | 437 | 280 | 101,6 | 145 | 696 |
| 155/80R13 | Normal | 437 | 240 | 114,3 | 157 | 723 |
| 155/80R13 | Extra | 487 | 280 | 114,3 | 157 | 723 |
| 165/80R13 | Normal | 487 | 240 | 114,3 | 165 | 746 |
| 165/80R13 | Extra | 545 | 280 | 114,3 | 165 | 746 |
| 175/80R13 | Normal | 530 | 240 | 127,0 | 177 | 773 |
| 185/80R13 | Normal | 600 | 240 | 127,0 | 184 | 796 |
| 145/80R14 | Normal | 400 | 240 | 101,6 | 145 | 722 |
| 155/80R14 | Normal | 462 | 240 | 114,3 | 157 | 749 |
| 165/80R14 | Normal | 515 | 240 | 114,3 | 165 | 772 |
| 175/80R14 | Normal | 560 | 240 | 127,0 | 177 | 799 |
| 175/80R14 | Extra | 630 | 280 | 127,0 | 177 | 799 |
| 185/80R14 | Normal | 615 | 240 | 127,0 | 184 | 822 |
| 185/80R14 | Extra | 690 | 280 | 127,0 | 184 | 822 |
| 135/80R15 | Normal | 365 | 240 | 88,9 | 133 | 720 |
| 155/80R15 | Normal | 487 | 240 | 114,3 | 157 | 774 |
| 165/80R15 | Normal | 545 | 240 | 114,3 | 165 | 797 |
| 185/80R15 | Normal | 650 | 240 | 127,0 | 184 | 847 |
| 185/80R15 | Extra | 730 | 280 | 127,0 | 184 | 847 |
| 195/80R15 | Normal | 710 | 240 | 139,7 | 196 | 874 |
| 195/80R15 | Extra | 800 | 280 | 139,7 | 196 | 874 |
| 215/80R15 | Normal | 850 | 240 | 152,4 | 216 | 924 |
| 215/80R15 | Extra | 950 | 280 | 152,4 | 216 | 924 |
| \*275/80R15 | Normal | 1250 | 240 | 190,5 | 274 | 1074 |
| 165/80R16 | Normal | 560 | 240 | 114,3 | 165 | 822 |
| 205/80R16 | Normal | 800 | 240 | 139,7 | 203 | 921 |
| 205/80R16 | Extra | 900 | 280 | 139,7 | 203 | 921 |
| 215/80R16 | Normal | 875 | 240 | 152,4 | 216 | 949 |
| 215/80R16 | Extra | 975 | 280 | 152,4 | 216 | 949 |
| 235/80R16 | Normal | 1030 | 240 | 165,1 | 235 | 999 |
| \* NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM debido al servicio específico de la llanta. | | | | | | |

**TABLA 34-P Métricas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radial "Serie 35"** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P285/35R17 | Ligera | 560 | 240 | 254,0 | 290 | 907 |
| P315/35R17 | Ligera | 650 | 240 | 279,4 | 320 | 956 |
| P315/35R17 | Normal | 850 | 240 | 279,4 | 320 | 956 |
| P335/35R17 | Ligera | 730 | 240 | 304,8 | 343 | 992 |
| P215/35R18 | Ligera | 365 | 240 | 190,5 | 218 | 814 |
| P245/35R18 | Ligera | 450 | 240 | 215,9 | 248 | 864 |
| P255/35R18 | Ligera | 475 | 240 | 228,6 | 260 | 882 |
| P265/35R18 | Ligera | 515 | 240 | 241,3 | 271 | 900 |
| P275/35R18 | Ligera | 545 | 240 | 241,3 | 278 | 913 |
| P285/35R18 | Ligera | 580 | 240 | 254,0 | 290 | 932 |
| P295/35R18 | Ligera | 615 | 240 | 254,0 | 296 | 944 |
| P215/35R19 | Ligera | 387 | 240 | 190,5 | 218 | 840 |
| P245/35R19 | Normal | 580 | 240 | 215,9 | 248 | 890 |
| P285/35R19 | Ligera | 600 | 240 | 254,0 | 290 | 958 |
| P255/35R20 | Normal | 650 | 240 | 228,6 | 260 | 933 |
| P275/35R20 | Ligera | 580 | 240 | 241,3 | 278 | 964 |

**TABLA 35-Llantas radiales “Rin 13”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado | Rin de medición | Anchura de sección máxima | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145 R 13 | C | 485 | 350 | 101,6 | 145 | 698 |
| 155 R 13 | C | 515 | 350 | 114,3 | 157 | 713 |
| 165 R 13 | C | 615 | 375 | 114,3 | 165 | 740 |

**Tabla 36-Llantas radiales, “Rin 14”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de Identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado Radial | Rin de medición | Anchura de sección máxima | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 175R14 | C | 710 | 375 | 127,0 | 178 | 788 |
| 175R14 | D | 775 | 450 | 127,0 | 178 | 788 |
| 185R14 | C | 775 | 375 | 139,7 | 188 | 813 |
| 185R14 | D | 850 | 450 | 139,7 | 188 | 813 |
| 195R14 | C | 850 | 375 | 139,7 | 198 | 838 |
| 195R14 | D | 950 | 450 | 139,7 | 198 | 838 |
| 205R14 | C | 925 | 375 | 152,4 | 208 | 867 |
| 205R14 | D | 1030 | 450 | 152,4 | 208 | 867 |
| 215R14 | C | 1000 | 375 | 152,4 | 218 | 890 |
| 215R14 | D | 1120 | 450 | 152,4 | 218 | 890 |
| 195/75R14 | C | 650 | 345 | 139,7 | 196 | 819 |
| 195/75R14 | D | 775 | 450 | 139,7 | 196 | 819 |
| 27X8.50R14 | B | 540 | 250 | 177,8 | 216 | 879 |
| 27X8.50R14 | C | 685 | 350 | 177,8 | 216 | 879 |
| 205/70R14 | C | 850 | 375 | 152,4 | 209 | 827 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 37-Llantas radiales “Rin 15”** | | | | | | |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 165R15 | D | 730 | 450 | 114,3 | 167 | 798 |
| 205R15 | D | 825 | 450 | 152,4 | 208 | 825 |
| 7.00R15 | C | 775 | 350 | 139,7 | 202 | 941 |
| 7.00R15 | D | 925 | 450 | 139,7 | 202 | 941 |
| 7.50R15 | D | 1 055 | 450 | 152,4 | 220 | 987 |
| H78R15 | C | 830 | 350 | 152,4 | 217 | 924 |
| H78R15 | D | 985 | 450 | 152,4 | 217 | 924 |
| 10R15 | C | 1 015 | 350 | 203,2 | 264 | 1 021 |
| 11R15 | C | 1 095 | 350 | 203,2 | 279 | 1 040 |
| 12R15 | C | 1 020 | 350 | 254,0 | 318 | 1 122 |
| L78R15 | C | 920 | 350 | 165,1 | 235 | 971 |
| 195/75R15 | C | 890 | 350 | 139,7 | 196 | 854 |
| 205/75R15 | C | 750 | 350 | 139,7 | 203 | 877 |
| 30x9.50R15 | B | 710 | 250 | 190,5 | 240 | 975 |
| 30x9.50R15 | C | 900 | 350 | 190,5 | 240 | 975 |
| 31x10.50R15 | B | 800 | 250 | 215,9 | 268 | 1 027 |
| 31x10.50R15 | C | 1 030 | 350 | 215,9 | 268 | 1 027 |
| 31x11.50R15 | B | 825 | 250 | 228,6 | 290 | 1 049 |
| 31x11.50R15 | C | 1 060 | 350 | 228,6 | 290 | 1 049 |
| 32x11.50R15 | B | 900 | 250 | 228,6 | 290 | 1 073 |
| \*32x11.50R15 | C | 1 150 | 350 | 228,6 | 290 | 1 073 |
| 33x12.50R15 | B | 800 | 170 | 254,0 | 318 | 1 125 |
| 33x12.50R15 | C | 1 000 | 250 | 254,0 | 318 | 1 125 |
| 215/75R15 | C | 800 | 350 | 152,4 | 216 | 903 |
| 215/75R15 | D | 950 | 450 | 152,4 | 216 | 903 |
| 225/75R15 | C | 850 | 350 | 152,4 | 223 | 925 |
| 225/75R15 | D | 1 000 | 450 | 152,4 | 223 | 925 |
| 235/75R15 | C | 900 | 350 | 165,1 | 235 | 950 |
| 235/75R15 | D | 1 060 | 450 | 165,1 | 235 | 950 |
| 255/75R15 | C | 1 030 | 350 | 177,8 | 255 | 999 |
| 265/70R15 | C | 1 030 | 350 | 203,2 | 272 | 1 006 |
| \*33x10.50R15 | C | 1 188 | 250 | 254,0 | 268 | 1 077 |
| 325/60R15 | C | 950 | 250 | 241,3 | 331 | 1 080 |
| 205/65R15 | C | 850 | 375 | 152,4 | 208 | 842 |

\*NOTA: Estas claves de identificación exceden la capacidad de carga especificada. Por cuestiones de seguridad deben ser sometidas a los métodos de prueba de la presente NOM, debido al servicio específico de la llanta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA 38-Llantas radiales “Rin 16”** | | | | | | |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 6.00R16 | C | 650 | 345 | 114,3 | 172 | 892 |
| 6.50R16 | C | 730 | 350 | 114,3 | 182 | 925 |
| 7.00R16 | C | 815 | 345 | 139,7 | 201 | 966 |
| 7.00R16 | D | 965 | 450 | 139,7 | 201 | 966 |
| 7.00R16 | E | 1100 | 550 | 139,7 | 201 | 966 |
| 7.50R16 | C | 925 | 350 | 152,4 | 220 | 1013 |
| 7.50R16 | D | 1120 | 450 | 152,4 | 220 | 1013 |
| 285/60R16 | C | 1030 | 350 | 215,9 | 292 | 1021 |
| 225/75R16 | C | 880 | 350 | 152,4 | 223 | 950 |
| 225/75R16 | D | 1060 | 450 | 152,4 | 223 | 950 |
| 205R16 | D | 1060 | 450 | 152,4 | 208 | 950 |
| 245/75R16 | C | 1000 | 350 | 177,8 | 248 | 1004 |
| 265/75R16 | C | 1120 | 350 | 190,5 | 267 | 1051 |
| 215/85R16 | C | 880 | 350 | 152,4 | 216 | 971 |
| 215/85R16 | D | 1060 | 450 | 152,4 | 216 | 971 |
| 235/85R16 | C | 1000 | 350 | 165,1 | 235 | 1022 |
| 255/85R16 | C | 1120 | 350 | 177,8 | 255 | 1074 |
| 175/75R16 | D | 825 | 475 | 127 | 177 | 832 |